## Slide 1
АЛМАЗ В ЭЛЕКТРОНИКЕ, ФОТОНИКЕ И КВАНТОВЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ
Евгений Игоревич Липатов
Лаборатория квантовых информационных технологий,
Радиофизический факультет, Томский государственный университет
Институт сильноточной электроники СО РАН, г. Томск
г. Новосибирск, 17.05.2023

## Slide 2
Структура доклада
Оптические и электронные свойства
Синтез алмаза
Электроника и фотоника
Алмазные лазеры (алмазеры)
Квантовые технологии

## Slide 3: Зонная структура алмаза
Egindirect (251)= 5.49 эВ;
Egdirect (25 15)= 7.3 эВ
Буберман Г.С. Зонная структура алмазов // УФН, 103, с. 675-704, 1971
Подвижность носителей заряда при малых полях, см2/(В×с) |  |  |  |  |  |  |  | 
Носитель | Алмаз (sp3-C) | Графен (sp2-С) | Оксид галлия (b-Ga2O3) | Карбид кремния (4H-SiC) | Нитрид галлия (GaN) | Арсенид галлия (GaAs) | Кремний (Si) | Германий (Ge)
электронов | 4500 | 15000 | 300 | 900 | 2000 | 8500 | 1500 | 3900
дырок | 3800 | 15000 | 10-6 | 320 | 850 | 400 | 450 | 1900

## Slide 4: Краевое поглощение и свечение
235 нм

## Slide 5
Экситоны Ванье-Мотта и экситонный конденсат
Экситон Ванье-Мотта
(свободный экситон)
Келдыш Л.В. Электронно-дырочные капли в полупроводниках. М.: Наука, 468 с., 1988
Подуровень | Ex1 | Ex2 | Ex3 | Ex4
Энергия связи, мэВ | 85.3 | 82.2 | 79.3 | 71.9
1. Генерация ЭДП
2. Термализация
4. Формирование СЭ
5. Излучательная рекомбинация СЭ
6. Формирование ЭДЖ
7, 8. Излучательная рекомбинация ЭДЖ
Hazama Y., Naka N., Stolz H. Mass-anisotropy splitting of indirect excitons in diamond // Physical review B, 90, 045209, p. 1-7, 2014
Физическая энциклопедия. В 5-ти томах. Главный редактор А. М. Прохоров. — М.: Советская энциклопедия. 1988

## Slide 6
Свободные экситоны в алмазе
Алмаз – высокотемпературный полупроводник!
Scajev P. Excitation and temperature dependent
exciton-carrier transport in CVD diamond:
Diffusion coefficient, recombination lifetime and
diffusion length // Physica B, 510, p.92-98, 2017
Hathwar R., Dutta M., Koeck F.A.M., Nemanich R.J., Chowdhury S., Goodnick S.M. Temperature dependent simulation of diamond depleted Schottky PIN diodes // Journal of applied physics, 119, 225703, p. 1-7, 2016

## Slide 7
Основные дефекты и примеси в алмазе
 | Диаметр/длина, пм | D/DC
C | 140 | 1
C-C | 154 | 1.1
N | 150 | 1.07
B | 196 | 1.4
Si | 264 | 1.89
Ge | 245 | 1.75
Ni | 248 | 1.77
Co | 250 | 1.79
P | 256 | 1.83
Sn | 324 | 2.31
Pb | 350 | 2.5
Название | Обозначение | Уровень в ЗЗ, эВ
Замещающий азот | Ns | 1.7 (ниже ЗП)
Замещающий бор | Bs | 0.36 (выше ВЗ)
Фосфор | PV, PV2 | ~0.57 (ниже ЗП)
Cleri F., Keblinski P., Colombo L., et al. On the electrical activity of sp2-bonded grain boundaries in nanocrystalline diamond // Europhysics letters, 46, p. 671–677, 1999
Название | Обозначение
Вакансия | V0, V-
Междоузлие | Ci
Расщепленное междоузлие | Ci-Ci
Дислокация | -
sp2-связи | sp2-C

## Slide 8: Центры окраски алмаза
Название | Состав
А-центр | N2
NV-центр | NV+, NV0, NV–
H3/H2-центр | N2V0, N2V–
N3-центр | N3V
B-центр | N4V
H4-центр | N2V2
Ni-N-комплексы | NiN2, NiN3, NiN4
SiV-центр | SiV2–, SiV20
GeV-центр | GeV2–, GeV20
SnV-центр | SnV2 ?
Pb-центр | PbV2 ?

## Slide 9
Радиационно-термическая обработка
на примере формирования NV-центра
Попова А.С., Рипенко В.С. Особенности спектров поглощения ВДВТ алмазов в зависимости от стадии радиационно-термической обработки // СНИИ-2021

## Slide 10
Высокотемпературная вакуумная печь
ООО «ВЕЛМАН», г. Новосибирск
Допустимые режимы отжига (температура/время):
- ≤ 1400°С/300 минут;
- 1500○С/60 минут;
- 1600 ÷ 1700○С/ 15 минут;
- 1800○С/10 минут;
- 2000○С/2 минуты;
- 2100○С/0.5 минуты
Внешний вид экспериментальной установки для АРНТ отжига алмазов

## Slide 11
Структура доклада
Оптические и электронные свойства
Синтез алмаза
Электроника и фотоника
Алмазные лазеры (алмазеры)
Квантовые технологии

## Slide 12
ВДВТ (HPHT) алмазы
Загрузка:
Графит,
Металлы (сплавы)
Затравка (алмаз)

## Slide 13
ВДВТ-синтез алмаза
Установка типа Belt
Аппарат БАРС

## Slide 14
ВДВТ-синтез алмаза
Одноосный пресс
Кубический пресс
КНР производит тысячи тонн синтетических алмазов!

## Slide 15
Детонационный синтез алмаза
Метод взрывного синтеза алмазов основан на кратковременном воздействии высоких давлений и температур при дефиците кислорода на углеродсодержащий материал (графит, сажа, взрывчатое вещество) и быстрым последующим охлаждением образовавшейся метастабильной фазы алмаза.
Используются: гексоген, нитроглицериновый порох, ТНТ.
Целесообразен при утилизации боеприпасов!
Размер алмазов –
десятки-сотни нм.

## Slide 16
Принцип ГХО-синтеза алмаза
Спицын Б.В., Алексеенко А.Е. Химическая кристаллизация алмаза и нанесение алмазных покрытий из газовой фазы // Защита металлов, 43, №5, с. 456-474, 2007
Cleri F., Keblinski P., Colombo L., et al. On the electrical activity of sp2-bonded grain boundaries in nanocrystalline diamond // Europhysics letters, 46, p. 671–677, 1999

## Slide 17
ГХО-синтез алмаза в ИСЭ СО РАН
Экспериментальный CVD реактор для синтеза алмаза

## Slide 18
Монокристаллический sp3-C на Ir
Kim S.-W., Koyama K. Creating commercially viable diamond substrates // Compound semiconductor, 29(1), p. 52-57, 2023

## Slide 19
Затраты ресурсов при синтезе алмаза
Zhdanov V., Sokolova M., Smirnov P., Andrzejewski L., Bondareva J., Evlashin S. A comparative analysis of energy and water consumption of mined versus synthetic diamonds // Energies, 14, 7062, 2021
Расход при производстве одного грамма алмаза |  |  | 
Тип | Производитель | Энергия, кВтч/г | Вода, л/г
Природный | Алроса | 480 | 385
 | DeBeers | 750 | -
ВДВТ | Apollo Diamonds | 140 | 0
 | 850-press | 180 | 0
ГХО | IIa Technology | 385 | -
 | Ekati Mine | 715 | -
 | Лабораторный реактор | 1075 | 10
Затраты электроэнергии при производстве алмазов равновесными технологиями в 2.5-3.5 раза меньше, чем при добыче природных алмазов!
Для неравновесных технологий – сравнимы или до 2 раз выше!

## Slide 20
Структура доклада
Оптические и электронные свойства
Синтез алмаза
Электроника и фотоника
Алмазные лазеры (алмазеры)
Квантовые технологии

## Slide 21: Алмазные теплоотводы
Han Y., Lau B.L., Tang G., Zhang X. Thermal management of hotspots using diamond heat spreader on Si microcooler for GaN devices // IEEE Transactions on components, packaging and manufacturing technology, 5, No12, 1740-1746 (2015)

## Slide 22: Коммутаторы высоких напряжений
Эффективность переключения:
Поперечная геометрия (планарная структура):
Продольная геометрия (сэндвич структура):

## Slide 23: Оптоэлектронный коммутатор
Липатов Е.И., Генин Д.Е., Тарасенко В.Ф. Импульсная фотопроводимость алмаза при квазистационарном возбуждении лазерным излучением на 222 нм в условиях существования электронно-дырочной жидкости // Письма в ЖЭТФ, 103, № 11, с.755–761, 2016

## Slide 24
ПАРАМЕТРЫ
длина волны 222 нм
энергия лазерного импульса 100 мДж
длительность импульса (FWHM) 15 нс
частота работы 1-50 Гц
размер пучка (FWHM) (мм2) 20 х 10
интерфейс управления RS-485
автоматизированная система газонаполнения
Эксимерный KrСl лазер
Лаборатория газовых лазеров, ИСЭ СО РАН

## Slide 25
Эксилампы и устройства на их основе
Лаборатория оптических излучений, ИСЭ СО РАН
ОРВИК-222
KrCl* , длина волны 222 нм
повышенная эффективность обеззараживания вирусных инфекций (сравнение с облучателями на основе ртутных ламп низкого давления;
экологичность: колба лампы не содержит ртути;
широкий диапазон рабочих температур и влажности;
озонобезопасен (это решение запатентовано);
срок службы не зависит от количества циклов включения / выключения;
работа в режиме рециркулятора воздуха (в присутствии людей) или в режиме открытого облучателя воздуха (в отсутствии людей).
Применение:
помещения с повышенным риском распространения возбудителей инфекций (лечебно-профилактические, дошкольные, школьные, производственные и общественные организации и других помещениях с большим скоплением людей);
производственные и складские помещения, парикмахерские залы, косметические, маникюрные и педикюрные кабинеты, спортивные, детские, учебные, жилые и другие помещения с присутствием людей или в отсутствие.
Устройство для тестирования алмазов (ювелирная промышленность, Алроса)
KrCl* , длина волны 222 нм

## Slide 26
Светодиод на свободных экситонах
Makino T., Tokuda N., Kato H. et al. Electrical and light-emitting properties of (001)-oriented homoepitaxial diamond p–i–n junction // Diamond and related materials. – 2007. – V. 16, № 4–7. – P. 1025–1028.
Koizumi S., Watanabe K., Hasegawa M., Kanda H. Formation of diamond p-n junction and its optical emission characteristics // Diamond and related materials, 11, p.307-311, 2002
Спектры ЭЛ алмазного p-i-n–светодиода на основе допированных бором и фосфором ГХО слоев. Напряжение смещения a) 22 В, б) 24 В, в) 27 В, г) 30 В.
Спектры электролюминесценции (EL) и катодолюминесценции алмазного p-n перехода

## Slide 27: Катодолюминесцентный излучатель

## Slide 28
Структура доклада
Оптические и электронные свойства
Синтез алмаза
Электроника и фотоника
Алмазные лазеры (алмазеры)
Квантовые технологии

## Slide 29: Алмаз как лазерная активная среда
Температурный коэффициент линейного расширения 10-6/К: Алмаз 1.1, сапфир 55.6, GaAs 5.93
Теплопроводность Вт/(мК): Алмаз 9002300, сапфир 23.125.2, GaAs 150
Энергия образования вакансии (характеристика радиационной стойкости): Алмаз 30-80 эВ, кремний 7 эВ, GaAs 5 эВ

## Slide 30
Алмазный рамановский лазер
Энергия рамановского фонона в алмазе (оптический O-фонон) составляет 165 мэВ (1332 см-1).
Mildren R.P., Sabella A. Highly efficient diamond Raman laser // Optics letters. – 2009. – V. 34. – No 18. – P. 2811-2813.
Reilly S., Savitski V.G., Liu H., et al. Monolithic diamond Raman laser // Optics letters. – 2015. – V. 40. – No 6. – P. 930-933.
Пашининa В.П., Ральченко В.Г., Большаков А.П. и др. ВКР-лазер на алмазе с генерацией на длинах волн 1194, 1419 и 597 нм // Квантовая электроника. – 2018. – Т. 48. – № 3. – С. 201-205.
Feigel B., Thienpont H., Vermeulen N. Design of infrared and ultraviolet Raman lasers based on grating-coupled integrated diamond ring resonators // JOSA B. – 2016. – V. 33. – No 3. – P. B5-B18.

## Slide 31: Генерация на центрах H3 (N2V0)
Rand S.C., DeShazer L.G. Visible color-center laser in diamond // Optics letters, 10, №10, p. 481-483, 1985
Takeru N., Shuji S. Optical properties and laser action of H3 center in synthetic diamond // Diamond optics III, 1325, International Society for Optics and Photonics, 1990
Takeru N., Satoh S., Tsuji K. Diamond laser crystal and method manufacturing the same // U.S. Patent No. 4,950,625. 21 Aug. 1990

## Slide 32: Вибронные системы центров окраски
Бесфононная линия (БФЛ) – резонансный переход
Фононное крыло состоит из фононных повторений БФЛ
Поглощение и люминесценция NV– центров

## Slide 33: Зарядовые состояния NV центров
Цуканов А.В. NV-центры в алмазе. Часть II // Микроэлектроника, 41(3), 163-180, 2012
Lobaev M.A., Radishev D.B., Bogdanov S.A., Vikharev A.L., Gorbachev A.M., Isaev V.A., Kraev S.A., Okhapkin A.I., Arhipova E.A., Drozdov M.N., Shashkin V.I. Diamond p-i-n diode with nitrogen containing intrinsic region for the study of nitrogen-vacancy center electroluminescence // Physica Status Solidi, 14, No11, 2000347, p. 1-5, 2020

## Slide 34
Первый алмазный лазер на NV– центрах
Savvin A., Dormidonov A., Smetanina E., Mitrokhin V., Lipatov E., Genin D., Potanin S., Yelisseyev A., Vins V. NV– diamond laser // Nature communications, 12, 7118, 2021

## Slide 35: Сверхлюминесцения NV– центров
Липатов Е.И., Генин Д.Е., Шулепов М.А., Тельминов Е.Н., Саввин А.Д., Елисеев А.П., Винс В.Г. Сверхлюминесценция в фононном крыле спектра фотолюминесценции NV-центров в алмазе при оптической накачке на  = 532 нм // Квантовая электроника», 52, №5, с. 465-468, 2022

## Slide 36
NV– лазер
Патент на изобретение № 2779410 «Фотовозбуждаемый алмазный NV-лазер», приоритет 08.09.2021
Savvin A., Dormidonov A., Smetanina E., Mitrokhin V., Lipatov E., Genin D., Potanin S., Yelisseyev A., Vins V. NV– diamond laser // Nature communications, 12, 7118, 2021
Mironov V.P., Tel’minov E.N., Genin D.E., Lipatov E.I., Shulepov M.A., Dormidonov A.E., Savvin A.D., Yelisseyev A.P., Vins V.G. Peculiarities of nitrogen-vacancy centers’ superluminescence in diamond under optical pumping at 532 nm // Applied physics B, 129, 18, 2023

## Slide 37
NV– (638)  718[1]
N2V0 (503)  530[2] (555)
NV+ [3]? (533)  590
GeV2– (602)  620?
Радиационно-стойкие лазеры
Управление
сенсорами и кубитами на NV– (638)
[1] Липатов Е.И., Генин Д.Е., Шулепов М.А., Тельминов Е.Н., Саввин А.Д., Елисеев А.П., Винс В.Г. Сверхлюминесценция в фононном крыле спектра фотолюминесценции NV-центров в алмазе при оптической накачке на  = 532 нм // «Квантовая электроника», 52, №5, с. 465-468, 2022
[2] Rand S.C., DeShazer L.G. Visible color-center laser in diamond // Optics letters, 10(10), p. 481-483, 1985
[3] Lobaev M.A., Radishev D.B., Bogdanov S.A., Vikharev A.L., Gorbachev A.M., Isaev V.A., Kraev S.A., Okhapkin A.I., Arhipova E.A., Drozdov M.N., Shashkin V.I. Diamond p-i-n diode with nitrogen containing intrinsic region for the study of nitrogen-vacancy center electroluminescence // Physica Status Solidi, 14, No11, 2000347, p. 1-5, 2020
Алмазные лазеры на центрах окраски: алмазеры

## Slide 38
1. Измерение температуры радиоэлектронной аппаратуры космических аппаратов
Предлагаемые применения
алмазных лазеров в космосе

## Slide 39
2. Связь между сегментами космических кораблей; энергоснабжение маломощных устройств.
Предлагаемые применения
алмазных лазеров в космосе

## Slide 40
Структура доклада
Оптические и электронные свойства
Синтез алмаза
Электроника и фотоника
Алмазные лазеры (алмазеры)
Квантовые технологии

## Slide 41
Квантовые сенсоры для БПЛА
Беспилотный летательный аппарат – расходный инструмент в полевых условиях, нуждается в инерциальной системе позиционирования
Алмазный квантовый гироскоп будет точен как лазерный, но компактен
Механический гироскоп  точен, сложен, дорог
МЭМС гироскоп
 компактен, но неточен
Лазерный гироскоп  достаточно точен для БПЛА, но не компактен

## Slide 42: Спиновое расщепление NV–
Acosta V.M., Jarmola A., Bauch E., Budker D. Optical properties of the nitrogen-vacancy singlet levels in diamond // Physical review B, 82, 201202, 2010

## Slide 43: Магнитометрия на NV– центрах
z – ось квантования азотной вакансии,
– матрицы Паули , h – постоянная Планка, – магнетон Бора, g  2 – фактор Ланде для электронов вакансии, D  2.87 ГГц – осевой параметр расщепления в нулевом внешнем поле, E – внеосевой параметр расщепления в нулевом поле,
– магнитная индукция внешнего поля,
– оператор электронного спина вакансии
– проекция индукции внешнего магнитного поля на ось квантования азотной вакансии. При отсутствии внешнего поля

## Slide 44: Спектры ОДМР NV– центров
E  341 кВ/см
MAX  46.3 МГц
1  21.3 МГц; 2  43.4 МГц
 1  62.6;  2  20.4

## Slide 45: Варианты реализации кубитов
Атомы (точечные дефекты) в твердотельной матрице
Атомы в оптических ловушках (ионы в вакуумных ловушках)
Интегральные полупроводниковые элементы

## Slide 46: Варианты реализации кубитов
Pezzagna S., Meijer J. Quantum computer based on color centers in diamond // Appl. Phys. Rev. 8, 011308 (2021)

## Slide 47: Критерии ДиВинченцо
1) Инициализация +
2) Индивидуальная адресация ?
3) Квантовое перепутывание состояний кубитов +
4) Измерение состояний кубитов +
5) Масштабируемость квантового регистра +
DiVincenzo, D.P. The Physical Implementation of Quantum Computation / D.P. DiVincenzo // Fortschr. Phys. – 2000. - V.48. - P.771-783

## Slide 48: Спасибо за внимание!
Липатов Евгений Игоревич
+7 952 893 08 90, +7 913 881 02 94
elipatov@mail.tsu.ru, lipatov@loi.hcei.tsc.ru
rff.tsu.ru, hcei.tsc.ru
УГЛЕРОДНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА и ФОТОНИКА