## Slide 1: Электронно-пучковая поверхностная модификация диффузионных бор- и алюминий содержащих слоев на поверхности легированных сталей
Авторы: Н.С. Улаханов1, У.Л. Мишигдоржийн1, А.П. Семенов1,
А.С. Милонов1, М.С. Воробьев2, П.В. Москвин2,1, В.И. Шин2
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
1Институт физического материаловедения СО РАН
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
2Институт сильноточной электроники СО РАН
Email: nulahanov@mail.ru
http://ipms.bscnet.ru
tel.: +79644010497

## Slide 2
Рис. 1. Процесс горячей штамповки
Рис. 2. Разгарные трещины
До 80% штампов выходит из строя из-за термической усталости и износа рабочих поверхностей в технологических операциях литья под давлением и горячей штамповки.
1. Требования к штамповой оснастке
Рис. 3. До износа Рис. 4. После износа

## Slide 3
2. Типовой процесс горячей штамповки и требования к рабочим поверхностям оснастки
1. Грешилов А.Д., Мандаров Э.Б., Батуев Ц.А. Влияние конструкторско-технологических факторов на процесс горячей листовой штамповки титановых сплавов // Современное машиностроение. Наука и образование. - 2018. - № 7. - С. 537–544. https://doi.org/10.1872/MMF-2018-46.
Рис. 5.

## Slide 4
3. Теоретическое обоснование требований к формированию эксплуатационных свойств
Рис. 6. Принципиальная схема модифицированного покрытия на поверхности штампа: I – пуансон,
II – заготовка, III – матрица
1. Выбойщик А.В. Повышение точности и производительности фрезерования пространственно-сложных поверхностей на станках с ЧПУ: Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. – Челябинск: ЮУрГУ, 2000. – 181 с.

## Slide 5
FeB
Fe2B
трещины
Недостатки:
Высокая хрупкость фазы FeB.
Склонность к выкрашиванию и образованию трещин.
Низкая пластичность слоев.
Углеродистая сталь
Преимущества:
Высокая твердость (2000HV).
Повышенная износостойкость.
4. Преимущества и недостатки диффузионных слоев на основе бора
1. Krukovich M.G., Prusakov B.A., Sizov I.G.. Plasticity of Boronized Layers (Springer Series in Materials Science Book 237), 2016. - 364 p.
2.Dearnley P.A., Bell T. Engineering the Surface with Boron Based Materials // Surface Engineering. – 1985. - Vol. 1. - No.3. – Р. 203-217. DOI: 10.1179/sur.1985.1.3.203.
Рис. 7. Рис. 8.

## Slide 6
Цель данной работы: исследование влияния импульсного электронно-пучкового воздействия на диффузионный слой на основе бора и алюминия, сформированного химико-термической обработкой на штамповой стали 5ХНМ.
4. Цель и задачи исследования
Методы исследований:
Высокотемпературное диффузионное борирование (комплексно с алюминием)
Последующая импульсная электронно-пучковая обработка
Исследование микроструктуры и фазового состояния слоев
Материалы исследований: штамповая сталь 5ХНМ.

## Slide 7
4. Химико-термическая обработка
Состав пасты: 96%(Al+B4C) + 4%NaF (вес.), где Al/B4C - 1/5 (вес.).
Рис. 11. Т = 950 -1050 °C
Рис. 12. Скорость охлаждения - 3°C/с
Рис. 9. Формы
Рис. 10. Схема приготовления брикетов
7

## Slide 8
4. Химико-термическая обработка
8
No spectrum | B | C | Al | Si | Cr | Fe | Ni
1 | - | 3.88 | 6.44 | 0.30 | 0.85 | 86.96 | 1.11
2 | - | 5.93 | 8.31 | 0.52 | 0.32 | 83.04 | 1.52
3 | 8.22 | 7.43 | 0.22 | 0.12 | 1.62 | 81.65 | 0.19
4 | 5.44 | 4.20 | 0.21 | 0.12 | 1.58 | 87.42 | 0.48
5 | - | 13.19 | 4.01 | 0.43 | 0.49 | 80.09 | 1.34
6 | 6.18 | 2.63 | 0.82 | 0.13 | 1.52 | 87.41 | 0.53
7 | - | 8.92 | 6.88 | 0.51 | 0.26 | 81.76 | 1.23
Рис. 13.
Рис. 14.

## Slide 9
5. Отработка режимов электронно-пучковой обработки
Рис. 15. Внешний вид установки «СОЛО» (а) и схема обработки
образцов (б): 1 – источник электронов; 2 – электронный пучок; 3 –
объектив; 4 – кварцевое стекло; 5 – оптоволоконный кабель; 6 –
образец; 7 – термопара; 8 – стол-манипулятор; 9 – мультиметр;
10 – высокоскоростной инфракрасный пирометр; 11 – осциллограф
Рис. 16. Схема процесса комбинированной обработки

## Slide 10
5. Отработка режимов электронно-пучковой обработки
Рис. 17. Характерная осциллограмма тока разряда (Id, 40 A/cell), тока в ускоряющем промежутке (Ig, 40A/cell), ускоряющего напряжения (Ug, 5 kV/cell) и температуры (T, 400°C/cell + 300°C)
Электронно-пучковую обработку выполняли в среде аргона при давлении в вакуумной камере 35 мПа в ведущем магнитном поле величиной до 100 мТл. Энергия электронов в процессе обработки достигала 18 кэВ, диаметр пучка электронов 3 см. Ток пучка изменяли в течение импульса длительностью 950 мкс в пределах (20 – 120) А, таким образом, чтобы температура на поверхности образца через 150 мкс после начала воздействия удерживалась около 1600-1800°C. Поверхность образцов подвергали трем импульсам воздействия, интервал времени между которыми составлял 3 с.

## Slide 11
5. Результат комбинированной обработки стали 5ХНМ
Спектр | B | C | Al | Si | Cr | Fe | Ni | Итог
Спектр 1 | - | 3.10 | 4.96 | 0.30 | 6.50 | 85.13 | 2.00 | 100.00
Спектр 2 | 2.67 | 2.50 | 2.37 | 0.12 | 8.19 | 84.15 | 1.69 | 100.00
Спектр 3 | - | 2.06 | 4.70 | 0.43 | 7.07 | 85.75 | 2.86 | 100.00
Спектр 4 | - | 3.74 | 5.59 | 0.40 | 5.99 | 87.71 | 2.56 | 100.00
Спектр 5 | 3.29 | 3.24 | 3.61 | 0.25 | 5.70 | 88.36 | 1.25 | 100.00
Спектр 6 | - | 2.50 | 5.49 | 0.31 | 6.69 | 89.70 | 2.00 | 100.00
Спектр 7 | - | 3.17 | 7.65 | 0.39 | 6.81 | 87.53 | 1.26 | 100.00
Спектр 8 | - | 3.76 | 5.49 | 0.41 | 5.74 | 88.90 | 1.44 | 100.00
Спектр 9 | - | 2.45 | 7.71 | 0.35 | 5.12 | 88.23 | 1.26 | 100.00
Макс. | 3.29 | 3.76 | 7.71 | 0.43 | 8.19 | 85.75 | 2.86 | 
Мин. | 2.67 | 2.06 | 2.37 | 0.12 | 5.12 | 84.15 | 1.25 | 
Рис. 18. Структура диффузионного слоя (а), изображение участков анализа диффузионного слоя (в,с) во вторичных электронах после электронно-пучковой обработки

## Slide 12
5. Результат комбинированной обработки стали 5ХНМ
Chart: Расстояние от поверхности, мкм
| 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 210 | 270 | 350 | 430 | 510 | 570 | 610 | 660 | 750 | 820
ДБА | 668 | 779 | 779 | 699 | 753.5 | 591 | 400 | 597 | 862 | 799 | 780 | 600 | 550 | 440 | 410
ДБА+ИЭПО | 1220.3 | 1413.6 | 1323.9 | 1427.3 | 1259 | 1082 | 347 | 585 | 850 | 780 | 800 | 820 | 620 | 480 | 385
Рис. 19. АСМ‑изображение (а) и профиль поверхности (б)
Рис. 20. Распределение микротвердости по глубине слоя

## Slide 13
5. Результат комбинированной обработки стали 5ХНМ
Рис. 21. Рентгенограмма модифицированного слоя

## Slide 14
5. Результат комбинированной обработки стали 5ХНМ
Рис. 22. Топография поверхности после химико-термической обработки (а, с) и электронно-пучковой обработки (б, е)

## Slide 15
5. Заключение
1. Электронно-пучковая обработка диффузионного B-Al слоя на стали 5ХНМ приводит к формированию заданного фазового состава на поверхности, изменению структуры слоя в верхней части на глубину до 220 мкм. Шероховатость значительно снижается по сравнению с химико-термической обработкой (до семи раз). Данный подход реализует тепловое воздействие на поверхность с высокой плотностью энергии (до 0,5 МВт/см2), вызывая быстрое плавление и рекристаллизацию. Длительность импульса электронного пучка составляет несколько сотен микросекунд, что позволяет распространить термический эффект на указанную глубину, не затрагивая основной объем диффузионного слоя, сформированного на этапе химико-термической обработки.
2. Позволяет применять способ комбинированной обработки для стали 5ХНМ, пригодной для изготовления штамповой оснастки.
1. Улаханов Н.С., Мишигдоржийн У.Л., Семенов А.П., Милонов А.С., Воробьев М.С., Москвин П.В., Шин В.И. Электронно-пучковая обработка диффузионных B-AL-слоев на поверхности стали 5ХНМ // Вестник Сибирского государственного индустриального университета. – 2023 (в печати).
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда, проект 19-79-10163-П и государственного задания Министерства науки и высшего образования, научная тема № 0270-2021-0001.

## Slide 16
Спасибо за внимание