## Slide 1
Возникновение и дефазировка зон Флоке-Блоха на временных
масштабах меньше периода волны
Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН
Новосибирский государственный университет
ЦКП «СКИФ»
Олег Е. Терещенко
Совместно с ИГМ
им. В.С. Соболева СО РАН ,
Philipps-University
of Marburg (Germany)

## Slide 2
Nature 562, 396 (2018)
Nature 593, 385 (2021)
Nature 616, 696 (2023)
РФФИ 21-52-12024 ННИО_а
Синтез, электронная структура и сверхбыстрая электронная динамика в магнитных топологических изоляторах

## Slide 3
3D ТИ Bi2Se3
Г
→M
М←
ПС
Binding energy, eV
k||, Å-1
Фотоэмиссия с угловым
разрешением
InAs

## Slide 4
Angular resolved photoemission
Photoemission

## Slide 5: Spin-resolved ARPES system
A
B
C
D
5
Pz
Py
(A,B)
(C,D)
Spin polarization
x
y
z
Spin-integrate ARPES
Energy
Angle
Spin-resolved ARPES
spin up
spin down
This picture is taken from the lecture given by Seigo Souma
Notes: 5

## Slide 6
Фотоэмиссия с угловым и спиновым разрешением (SR-ARPES)
Superconductivity
Topological Insulators
Quantum spin liquids
Various types of magnetic order
Majorana fermions
Light-like electrons
Magnetic
monopoles
Электронная структура в пространстве квазиимпульсов:
Зона Бриллюэна;
Поверхность Ферми;
Закон дисперсии.

## Slide 7
СВВ установка фотоэлектронной спектроскопии
SPECS ProvenX-ARPES

## Slide 8
Совместно с ИГМ им. В.С. Соболева СО РАН
Синтез и исследование свойств топологических изоляторов на основе соединений Bi-Sb-Te-Se

## Slide 9
Ultrafast birth, rise, and collapse of a Floquet-Bloch band structure
photoemission probe compressed to 17 fs

## Slide 10
Дираковские токи, индуцированные электромагнитной волной, в топологической поверхностной зоне с субпериодным разрешением
Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН
Совместно с ИГМ им. В.С. Соболева СО РАН , Philipps-University of Marburg (Germany)
Впервые показано, что благодаря высокой Ферми скорости, малому рассеянию и линейному закону дисперсии, ускоренные электромагнитной волной фермионы Дирака могут баллистически распространяются в бездисперсионных волновых пакетах на расстояния до нескольких 100 нм. Эта рекордная дистанция значительно превышает ширину затвора современных транзисторов.
Впервые проведено исследование процесса фотоэмиссии с угловым и субпериодным временным разре-шением. Это позволило наблюдать процесс ускорения фермионов Дирака, вызванный терагерцовой (ТГц) электромагнитной волной, в квазирелятивистской дисперсионной зоне топологического поверхност-ного состояния Bi2Te3.
t = 0.1 ps
t = 0.6 ps
t = 0 ps
Nature 562, 396 (2018)
Notes: Впервые проведено исследование процесса фотоэмиссии с угловым и субпериодным временным разрешением. Это позволило наблюдать процесс ускорения фермионов Дирака, вызванный терагерцовой (ТГц) электромагнитной волной, в квазирелятивистской дисперсионной зоне топологического поверхностного состояния Bi2Te3. Ускорение носителей в состояниях Дирака в электрическом поле ТГц волны приводит к сильному перераспределению электронов в импульсном пространстве и значительной плотности тока. По сравнению с массивными квазичастицами, квазирелятивистские носители в топологических состояниях могут быть ускорены практически без инерции. Благодаря высокой Ферми скорости, малому рассеянию и линейной зонной структуре, ускоренные электромагнитной волной фермионы Дирака могут баллистически распространяются в бездисперсионных волновых пакетах на расстояния до нескольких 100 нм. Эта рекордная дистанция значительно превышает ширину затвора современных транзисторов, делая перспективным создание устройств на трехмерных топологических изоляторах (ТИ) с использованием полностью когерентного переноса электронов с частотой электромагнитной волны. Благодаря жесткой связи в ТИ состояниях спина и импульса электрона, баллистические электроны Дирака переносят спиновый ток, что также может позволить развивать спинтронику до оптических частот.

## Slide 11
Subcycle observation of Floquet–Bloch sidebands

## Slide 12
Заключение
ARPES позволяет визуализировать поверхностную зонную структуру и
извлечь много полезных параметров, изучать электронную динамику.
«Развитие перспективных направлений спинтроники и дизайн новых квантовых материалов и наносистем на основе синхротронных исследований их электронной и спиновой структуры»
«…программа развития синхротронных и нейтронных исследований»
Задача построить современную фотоэмиссионную станцию с угловым и спиновым разрешением (SR ARPES) с предельными параметрами (разрешение (1 мэВ), поляризация, температура (< 4 К), размер пучка < 1 мкм).
Поиск майорановских частиц в физике (высоких энергий, так и в области физики) твёрдого тела приведёт к важным последствиям для науки в целом.
Поиск магнитного монополя в топологических изоляторах (гипотетическая элементарная частица, обладающая ненулевым магнитным зарядом).
Идет поиск аксионов - очень слабо взаимодействующих частиц, постулированных в контексте Стандартной модели физики частиц. Их существование могло бы объяснить отсутствие темной материи во Вселенной.
… где физика низких и высоких энергий работают вместе

## Slide 13
NAP XPS
Reflectometer
Spin-ARPES
Parameters:
Energy range 10 – 2000 eV
Insertion device – Undulator
Monochromator – PGM
M1
M2/G
M3
M4
M5
Plane gratings
600 l/mm; 1200 l/mm
Задачи:
1. РФЭС ВД (отв. Бухтияров А.В. – ИК СО РАН)
In situ и operando исследования
каталитических систем
Ex situ и in situ изучение широкого
класса инновационных функциональных
материалов
2. ФЭС УР (отв. Терещенко О.Е. – ИФП СО РАН)
Исследования зонного спектра и спиновой структуры твердых тел для приложений наноэлектроники и спинтроники
3. Рефлектометрия (отв. Николенко А.Д. – ИЯФ СО РАН)
Аттестация спектральных оптических элементов,
2nd phase
Станция 1-6: «Электронная структура»

## Slide 14
Рис.1 Рис.2 Рис.3
Рис.1 Экспериментальная схема. Интенсивный s-
поляризованный ТГц импульс фокусируется на Bi2Te3.
Рис.2 Зонная структура, показывающая генерацию
гармоник в объеме и на поверхности.
Рис.3 Спектральная интенсивность гармоник высокого
порядка.
Результат важен для проверки фундаментальных предсказаний релятивистской квантовой физики в области баллистического транспорта в твердом теле.
Nature (2021). DOI: 10.1038/s41586-021-03466-7
Настраиваемая генерация нецелочисленных высоких гармоник в топологическом изоляторе
Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН
Продемонстрирована генерация гармоник (ГГ) высокого порядка в топологическом изоляторе Bi2Te3. При частоте возбуждения выше объемной Eg/h наблюдается преобладание объемной ГГ нечетного порядка. Если THz частота ниже Eg/h, в спектрах ГГ преобладает вклад от состояний металлической поверхности, что приводит к гармоникам четного и нечетного порядка.
Поверхностное излучение возникает из-за баллистического движения квази-релятивистских фермионов через точку Дирака. Наблюдаемые гармоники могут быть непрерывно сдвинуты к произвольным нецелым кратным.
Баллистический контроль в сильном поле топологически защищенных поверхностных состояний открывает уникальную возможность для проверки фундаментальных предсказаний релятивистской квантовой физики.
Совместно с университом Регенсбурга

## Slide 15
К
→Г
Г←
К
→Г
Г←
ML
ML
+BL
ФЭСУР-спектры различных систем
графен/SiC(0001)
3D ТИ Bi2Se3
Se
Bi
Г
→M
М←
ПС
Binding energy, eV
k||, Å-1
n-InAs(111)A-(2x2)
Г
M
2D электронный газ на поверхности
Ec
Ev
180 K
300 K
HgSe(001)-c(2x2)
Binding energy, eV
k||, Å-1
k||, Å-1
Г
→K
Г
→K
Полуметалл Дирака или Вейля?
ПС
ПС

## Slide 16
ARPES-XPS установка в ИФП СО РАН
Фотоэмиссия с угловым и спиновым разрешением
Kǁ
Eb
EF

## Slide 17
ARPES on (0001) Bi2Te3/Si(111) surface
Surface oxides were removed by treatment in HCl-iPA (10 s) and annealing in UHV at 210 °C to form (1×1) surface structure
single crystal
MBE film on Si(111)
SC
MBE
XPS:
EF
EF
TSS
BVB
BCB
Г
M
Г
M
hv = 21.22 eV, T = 300 K

## Slide 18
FM/Semiconductor
Терещенко О.Е. Патент 2 625 538 C1
Спин-детектор свободных электронов на основе полупроводниковых гетероструктур
Полупроводниковый спин-детектор
с пространственным разрешением
M
The main idea:
Injection of electrons and
Detection of Cathodoluminescence.
(semiconductor optical devices)
+ SPIN
ARPES

## Slide 19
Kinetic energy, eV
kII, Å-1
Г
K
hv = 23 eV, T ~ 30 K
Материалы с гигантским спиновым расщеплением Рашбы: ARPES измерения поверхности (0001) BiTeI
EF
Nature Communications 7, 11621 (2016)

## Slide 20
T = 80 K, hv = 6 eV
0,3
-0,3
spin pol.
intensity
Eb = 0,155 eV
Eb = 0,28 eV
Eb = 0,38 eV
x10
Spin-resolved surface states
on PbSnTe