## Slide 1: Физические основы разработки и функционирования элементов силовой и сенсорной электроники на основе оксида галлия
Алексей Викторович Алмаев
Конкурс молодых ученых СО РАН
2024

## Slide 2
Ga2O3: α, β, γ, δ и κ(ε)
Eg = 4.5 – 5.3 eV
β-Ga2O3 – высокая термическая и химическая стабильности; моноклинная кристаллическая решетка; кристаллы полупроводникового качества.
α-Ga2O3 – метастабильная фаза (550 °С, α → β); корундообразная решетка → качественные анизотипные гетеропереходы с металлооксидными полупроводниками p-типа (Cr2O3, Ir2O3, Fe2O3)
κ(ε)-Ga2O3 – метастабильная фаза (700 - 1000 °С, κ(ε) → β); псевдогексагональная решетка, высокая симметрия; сегнетоэлектрические свойства → 2DEG и HEMT; high k.
MOSFET и SBD для силовой электроники (13.5 kV)
UVC солнечно – слепые детекторы
Газовые сенсоры
TCO
Рост исследовательской
активности
Alena Nikolskaya, Evgenia Okulich, Dmitry Korolev, Anton Stepanov, Dmitry Nikolichev, Alexey Mikhaylov, David Tetelbaum, Aleksei Almaev, Charles Airton Bolzan, Antônio Buaczik Jr., Raquel Giulian, Pedro Luis Grande, Ashok Kumar, Mahesh Kumar, and Daniela Gogova , "Ion implantation in β-Ga2O3: Physics and technology", Journal of Vacuum Science & Technology A 39, 030802 (2021) https://doi.org/10.1116/6.0000928

## Slide 3
Параметр | SiC | GaN | Al0.7Ga0.3N | β-Ga2O3 | Алмаз
Eg, эВ | 3.3 | 3.4 | 5.8 | 4.9 | 5.5
εc, МВ/см | 2.6 | 3.3 | 12.7 | 8 | 10
μn, см2/(В×с) | 1000 | 1200 | 310 | 250 | 2000
μp, см2/(В×с) | 90-120 | 120 | 30 | n/a | 450
λ, Вт/(м×К) | 370 | 130 | 320 | 10-30 | 2000
ε | 9.7 | 9 | 8.9 | 10 | 5.5
Размер подложки,” | 8 | 2, 8 – г/п | 2, 3-4 г/п | 2-6 | 1.5
Легирование | n/p | Высокие ΔEa | Высокие ΔEa | n до 1021 см-3, p - нет | Высокие ΔEd и ΔEa
BFOM, εμEg3, Vbr2/Ron | 340 | 870 | 11773 | 3214 | 24660
JFOM, εcvs/(2π) | 278 | 1089 | ~2900 | 2844 | 1110
KFOM, λ[cvs/(4πε)]0.5 | 3.6 | 1.8 |  | 0.2 | 41.5
Сравнение свойств β-Ga2O3 и других широкозонных полупроводников
Стоимость коммерческой 2” пластины β-Ga2O3 (Tamura corp. – Япония, Dihedral (Shanghai) Science and Technology Co., Ltd - КНР) до 1 млн. рублей.

## Slide 4
Диод Шоттки на основе Pt/(100) β-Ga2O3
РДА (100) β-Ga2O3, выращенного методом Чохральского
ВАХ диода
Pt/β-Ga2O3
Almaev A., Nikolaev V., Yakovlev N., Butenko P., Tsymbalov A., Boiko M., Kopyev V., Krymov V., Kushnarev B., Shapenkov S., Sharkov M., Zarichny A. Electroconductive and photoelectric properties of Pt/(100) β-Ga2O3 Schottky barrier diode based on Czochralski grown crystal // Journal of Vacuum Science Technology A. 2024. V. 42. Paper No 042802. https://doi.org/10.1116/6.0003618
Рост β-Ga2O3 из расплава, T~ 1800 ºС, 2% O2+ 98% Ar

## Slide 5
Anode | Ron (mOhm × cm2) | n | Фb (eV) | Uon (V) | Rectification ratio | Js (A/cm2) | Refs.
Au/Pt | 1.83 | 1.05 | 1.24 | 0.9 | 109 | 5 × 10–15 | C. Xie, et al. J.Mater.Sci.Technol. 72, 189 (2021)
Ti/SnOx | 60 | 1.02 | 1.19 | – | > 1010 | – | L. Du, et al. IEEE Electr.DeviceLett. 40, 451 (2019)
Au/Ni | 190 Ohm × mm | – | – | 0.85–0.9 | 107 – 108 | – | Z. Hu, et al. IEEE J.Electr.DevicesSoc. 6, 815 (2018)
Au/Ti/Pt | 7.85 | 1.06 | 1.52 | – | – | 6 × 10–19 | K. Sasaki, et al. IEEE Electr.DeviceL. 34, 493 (2013)
Au/W | 10.5 | 1.02 | 1.07 | – | > 106 | – | M. Xian, et al. J.Vac.Sci.Technol.B 37, 061201 (2019)
Au/Ni | 6 | 1.08 | 1.1 | – | – | – | J. Yang, et al. Appl.Phys.Lett. 110, 192101 (2017)
Ti/Pt | 5.1 | 1.03 | 1.46 | – | – | – | K. Konishi, et al. Appl.Phys.Lett. 110, 103506 (2017)
Au/Ti/Pt | 4 | 1.02 | – | 1 | < 1010 | – | X. Lu, et al. Phys.StatusSolidiA. 217, 1900497 (2020)
Pt | 12.5 | 1.1 | 1.38 | 1.07 |  | 2 × 10–16 | Q. He, et al. Appl.Phys.Lett. 110, 093503 (2017)
Pt | 683.7 | 1.09 | 1.69 | 0.82 | 1010 | 9.91 × 10–15 | This work
Almaev A., Nikolaev V., Yakovlev N., Butenko P., Tsymbalov A., Boiko M., Kopyev V., Krymov V., Kushnarev B., Shapenkov S., Sharkov M., Zarichny A. Electroconductive and photoelectric properties of Pt/(100) β-Ga2O3 Schottky barrier diode based on Czochralski grown crystal // Journal of Vacuum Science Technology A. 2024. V. 42. Paper No 042802. https://doi.org/10.1116/6.0003618
Сравнение электропроводящих характеристик диодов на основе β-Ga2O3
Ron - сопротивление в открытом состоянии;
n - коэффициент идеальности;
Фb - высоты барьера Шоттки;
Uon - напряжение включения;
Js - ток насыщения.

## Slide 6
Спектральные зависимости фотоэлектрических характеристик диодов при нулевом смещении
Временные зависимости полного тока диода при воздействии УФС λ = 250 нм
ВАХ диода Pt/β-Ga2O3
в темновых условиях при воздействии УФС излучения
Фотоэлектрические характеристики Шоттки на основе Pt/(100) β-Ga2O3
Almaev A., Nikolaev V., Yakovlev N., Butenko P., Tsymbalov A., Boiko M., Kopyev V., Krymov V., Kushnarev B., Shapenkov S., Sharkov M., Zarichny A. Electroconductive and photoelectric properties of Pt/(100) β-Ga2O3 Schottky barrier diode based on Czochralski grown crystal // Journal of Vacuum Science Technology A. 2024. V. 42. Paper No 042802. https://doi.org/10.1116/6.0003618

## Slide 7
Material | Responsivity (A/W) | τr/ τd (ms) | Bias (V) | Ref.
β-Ga2O3 | 4 × 10–3 | 90/410 | 0 | A. S. Pratiyush, et al. IEEE Photonic. Tech. L. 30, 2025 (2018)
a-Ga2O3 | 1021.8 | 144/208 | –5 | X. Jiet al. J. Alloy Compd. 933, 167735 (2023)
β-Ga2O3 | 2.34 | –/29.38 × 103 | –10 | D. H. Vieira, et al. IEEE T. Electron Dev. 67, 4947 (2020)
β-Ga2O3 | 0.6 | 320/270 | –1.2 | T. Zhang, et al. Nanoscale Res. Lett. 15, 163 (2020)
β-Ga2O3 | 67 | 970/210 | –5 | P. Mukhopadhyay, W. V. Schoenfeld, J.Vac.Sci.Technol.A. 38, 013403 (2020)
a-Ga2O3 | 0.23 × 10–6 | 240/– | 0 | S. Wang, et al. Sensor. Actuat. A-Phys. 330, 112870 (2021)
β-Ga2O3 | 3.7 × 10–2 | 9/9 | 0 | T. Oshima, et al. Jap. J. Appl. Phys. 48, 011605 (2009)
β-Ga2O3 | 12.3 | 14/30 | 0 | This work
Almaev A., Nikolaev V., Yakovlev N., Butenko P., Tsymbalov A., Boiko M., Kopyev V., Krymov V., Kushnarev B., Shapenkov S., Sharkov M., Zarichny A. Electroconductive and photoelectric properties of Pt/(100) β-Ga2O3 Schottky barrier diode based on Czochralski grown crystal // Journal of Vacuum Science Technology A. 2024. V. 42. Paper No 042802. https://doi.org/10.1116/6.0003618
Сравнение фотоэлектрических характеристик диодов на основе Ga2O3
τr - время нарастания фотоотклика;
τd - время спада фотоотклика.

## Slide 8
Исследование газовой чувствительности различных полиморфов Ga2O3
Polymorph | Predominant mechanism of the sensory effect | Toper (ºC) | Gas (the highest sensitivity) | Effective ways to modify gas sensitivity |  | 
 |  |  |  | Sn impurity | Si+ and Fe+ ion implantation | + other metal oxide
α-Ga2O3 | Modulation of potential barrier at Pt/α-Ga2O3 | 25–400 | H2 | + | + | -
β-Ga2O3 | Chemisorption O Vacancies | 250–750 25 + UV 600–900 | H2, O2, NO2, NH3, toluene | ? | + | +
κ(ε)-Ga2O3 | Chemisorption | 25–600 | H2, O2, NO2, | + | + | +
α-/κ(ε)-Ga2O3 | Chemisorption, modulation of potential barrier at Pt/α-Ga2O3 and α-/κ(ε)-Ga2O3 | 25–250 | H2, O2 | + | ? | -
16 публикаций за 2020 – 2024 (Sensors and Actuators B: Chemical, IEEE Sensors Journal, Materials Today Communications, Superlattices and Microstructures, Physica Status Solidi (b), Journal of Vacuum Science & Technology A, ПЖТФ, ФПП).
185 ссылок.
РНФ № 20-79-10043, № 20-79-10043-П, «Газовые сенсоры на основе полиморфных структур оксида галлия»
РФФИ № 18-32-00456, «Исследование газовой чувствительности оксида галлия»

## Slide 9
Сенсоры водорода на основе структур Pt/α-Ga2O3:Sn/Pt
Almaev A.V., Nikolaev V.I., Yakovlev N.N., Butenko P.N., Stepanov S.I., Pechnikov A.I., Scheglov M.P., Chernikov E.V. Hydrogen sensors based on Pt/α-Ga2O3:Sn/Pt structures // Sensors and Actuators B: Chemical. 2022. V. 364. Paper No 131904. https://doi.org/10.1016/j.snb.2022.131904
РДА спектр плёнки α-Ga2O3, выращенной методом HVPE
Зависимости откликов на водород от концентрации доноров (Nd) при Т = 400 °C (a)
и от температуры при фиксированных Nd (b)
(a)
(b)
- диссоциативная адсорбция молекул H2 на поверхности Pt;
- диффузия атомов Н через слой Pt к гетерогранице Pt/α-Ga2O3:Sn;
- формирование ионов H+;
- локализация иона H+ на ПС -;
- уменьшение ОПЗ.
Временная зависимость силы тока при циклическом воздействии Н2
Механизм чувствительности

## Slide 10
Временные зависимости силы тока плёнок
ε(κ)-Ga2O3:Sn при воздействии 1 % H2
Газовые сенсоры на основе псевдогексагональной фазы оксида галлия
Dg = 200-600 нм
eφs ~ NО2
W = LD[2eφs/(kT)]0.5
G = G0×(1 – 2W/D)
Almaev A., Nikolaev V., Butenko P., Stepanov S., Pechnikov A., Yakovlev N., Sinyugin I., Shapenkov S., Scheglov M. Gas Sensors Based on Pseudohexagonal Phase of Gallium Oxide // Physica Status Solidi B. 2022. V. 259. Paper No 2100306. https://doi.org/10.1002/pssb.202100306
СЭМ снимки поверхности и скола ε(κ)-Ga2O3
РДА спектр ε(κ)-Ga2O3
Температурная зависимость откликов плёнок ε(κ)-Ga2O3 на разные газы
Механизм чувствительности

## Slide 11
Солнечно-слепые детекторы ультрафиолетового излучения на основе плёнок метастабильных фаз оксида галлия
Детектирование излучения с длиной волны λ ≤ 280 нм (область UVC).
Переходы зона-зона.
Kaur D., Kumar M. A Strategic Review on Gallium Oxide Based Deep-Ultraviolet Photodetectors: Recent Progress and Future Prospects // Adv. Optical Mater. 2021, 2002160. https://doi.org/10.1002/adom.202002160

## Slide 12
Солнечно-слепые детекторы ультрафиолета на основе HVPE плёнок α-Ga2O3 с гигантской чувствительностью
Almaev A., Nikolaev V., Kopyev V., Shapenkov S., Yakovlev N., Kushnarev B., Pechnikov A., Deng J., Izaak T., Chikiryaka A., Scheglov M., Zarichny A. Solar-blind ultraviolet detectors based on high-quality HVPE α-Ga2O3 films with giant responsivity // IEEE Sensors Journal. 2023. V. 23, No 17. P. 19245-19255. 10.1109/JSEN.2023.3297127
РДА спектр плёнки α-Ga2O3, выращенной методом HVPE
Спектр пропускания плёнок
СЭМ снимок скола плёнок
Спектр токовой чувствительности плёнок

## Slide 13
Material | Producer | Type | ID (nA) | λ (nm) | R (A/W) | Δλ (nm)
α-Ga2O3 | Our (30 µm) | MSM | 10-2 (10 V) | 235 | ~7×104 | 190–260
Si | MarkTech | PN | 0.2 (5 V) | 250 | 0.1 | 250–1000
Si | Hamamatsu | APD | 0.1 (1 V) | 250 | ~8 | 200–1000
Si | Laser Components | APD | 0.2 | 260 | 20–60 | 260–1000
Si | OSI | PN | - | 254 | 0.09–0.14 | 200–1100
Si | Optodiode | PN | 1 (6 V) | 254 | 0.08–0.09 | 200–1100
Si | Thorlabs | PN | 0.3–1 | 280 | 0.05 | 200–1100
Si | Edmund | PN | 0.3–1 | 200 | 0.12 | 200–1100
Si | Lasermate | PIN | 10-3–10-2 | 218 | 0.08 | 200–1100
Si | ACIA Politekhnik | PN | ≤0.2 (0.01 V) | 235 | 0.1061 | 190–1180
SiC | Roithner LaserTechnik | PN | 10-6 (1 V) | 268–290 | 0.01–0.1 | 210–380
SiC | Boston electronics | PN | 10-6 (1 V) | 275–280 | 0.1 | 200–400
SiC | Electro Optical Components | PN | 10-5 (1 V) | 265 | 0.13 | 210–380
SiC | MarkTech | PN | 10-6 (1 V) | 265 | 0.18 | 200–360
AlGaN | Roithner LaserTechnik | SBD | 1 (0.1 V) | 254 | 0.07 | 220–280
AlGaN | Electro Optical Components | SBD | 1 (0.1 V) | 254 | 0.06 | 210–280
Сравнение фотоэлектрических характеристик детекторов на основе альфа фазы оксида галлия и коммерческих образцов
Almaev A., Nikolaev V., Kopyev V., Shapenkov S., Yakovlev N., Kushnarev B., Pechnikov A., Deng J., Izaak T., Chikiryaka A., Scheglov M., Zarichny A. Solar-blind ultraviolet detectors based on high-quality HVPE α-Ga2O3 films with giant responsivity // IEEE Sensors Journal. 2023. V. 23, No 17. P. 19245-19255. 10.1109/JSEN.2023.3297127
MSM – металл/полупроводник/металл (фоторезистор); PN – PN фотодиод; APD – лавинный фотодиод; PIN – PIN диод;
SBD – диод Шоттки. ID - темновой ток; R - токовая чувствительность; Δλ - диапазон длин волн.

## Slide 14
Быстродействующие автономные детекторы коротковолнового ультрафиолетового излучения на основе плёнок κ(ε)-Ga2O3
Almaev A., Tsymbalov A., Kushnarev B., Nikolaev V., Pechnikov A., Scheglov M., Chikiryaka A., Korusenko P. High-speed performance self-powered short wave ultraviolet radiation detectors based on κ(ε)-Ga2O3 // Journal of Semiconductors. 2024. V. 45, No 4. Paper No 042502.
10.1088/1674-4926/45/4/042502
(a) РДА спектр плёнок,
(b) СЭМ скола структуры,
(c) конструкция детектора
(a)
(b)
(c)
Спектр токовой чувствительности при смещении 1 В,
Временная зависимость нормализированного полного тока при воздействии УФ излучения в фотовольтаическом режиме
(a)
(b)

## Slide 15
Materials | Structure | Responsivity, mA/W | Rise time, ms | Decay time, ms | References
𝛆-Ga2O3/GaN | Heterojunction | 43.9 @ 0 V | 120 | 440 | Chen T.W. et al, Adv Photonics Res, 2021, 2(8), 2100049
Pt/a-Ga2O3/ ITO | Schottky | 3690 @ 0 V | 27 | 11 | Ye L.Y. et al, Opt Express, 2023, 31, 28200
Pt/κ(ε)-Ga2O3/Pt | MSM | 0.9 @ 0 V | < 100 | < 100 | OUR
Au/β-Ga2O3 Nanowires | Schottky | 0.01 @ 0 V | 1 × 10-3 | 6 × 10-2 | Chen X. et al, ACS Appl Mater Interfaces, 2016, 8, 4185
NiO/a-Ga2O3 | Heterojunction | 0.147 @ 0 V | 200 | 2510 | Wang Y.C. et al, ACS Appl Electron Mater, 2020, 2, 2032
β-Ga2O3/CuGaO2 | Heterojunction | 0.025 @ 0 V | 260 | 140 | Wu C. et al, Mater Today Phys, 2021, 17, 100335
β-Ga2O3/GaN | Heterojunction | 28.4 @ 0 V | 140 | 70 | Li P.G. et al, J Mater Chem C, 2017, 5, 10562
Pt/SnxGa1-xO/ Pt | MSM | 6.9 @ 2 V | 60 | 180 | Mondal A. et al, Nanotechnology, 2020, 31, 294002
Pt/Au/β-Ga2O3/ Pt/Au | MSM | 11.6× 10-3 @ 0 V | 1780 | 2090 | Tak B.R. et al, Sci Rep, 2020, 10, 16098
CuO/β-Ga2O3 | Heterojunction | 30.3 @ 0 V | 12 | 14 | Park S. et al, Nanomaterials, 2023, 13, 954
Сравнение фотоэлектрических характеристик детекторов на основе оксида галлия при воздействии излучения
с λ = 254 нм в фотовольтаическом режиме
Almaev A., Tsymbalov A., Kushnarev B., Nikolaev V., Pechnikov A., Scheglov M., Chikiryaka A., Korusenko P. High-speed performance self-powered short wave ultraviolet radiation detectors based on κ(ε)-Ga2O3 // Journal of Semiconductors. 2024. V. 45, No 4. Paper No 042502.
10.1088/1674-4926/45/4/042502

## Slide 16
Вместо заключения
Цикл работ показывает перспективность данного материала для многих направлений электроники. В ближайшие 10-20 лет приборы на основе Ga2O3 могут заменить или составить конкуренцию приборам на основе традиционных полупроводников. На данном этапе, исследования ведутся широким фронтом для выявления главного направления работ. Стоит отметить, что результаты исследований, представленные в указанных работах, получены для плёнок и пластин Ga2O3, выращенных в России.

## Slide 17: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
Алексей Викторович Алмаев,
Канд. физ.-мат. наук,
зав. лаборатории металлооксидных полупроводников
Центра исследований и разработок
«Перспективные технологии в микроэлектронике» НИТГУ
almaev_alex@mail.ru