## Slide 1: Исследования наночастиц в сильных магнитных полях: от характеризации до создания модели спиновой структуры
докладчик: д.ф.-м.н. Д.А. Балаев
Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН
Научная сессия Объединенного ученого совета по физическим наукам СО РАН
27.11.2024, Новосибирск

## Slide 2
Биомедицина
Транспорт лекарств,
Гипертермия
Тераностика
Биомаркеры
Контрастные агенты
Экологические приложения
Абсорбирование и удаление загрязняющих веществ
Химическая промышленность, катализ
Микроэлектроника (магнитная память)
Механика:
магнитные жидкости.
Постоянные магниты
Другие приложения
(повышение критического тока сверхпровод-ников)
Магнитные наночастицы

## Slide 3
Новые свойства:
наномагниты с улучшенными или изменёнными
характеристиками
Различные методики синтеза и модифицирование поверхности
Верификация эффектов и фундаментальных причин появления «новых свойств»
Размерные и поверхностные эффекты
Малый размер
(до 100 нм)
«рабочие лошадки»
Магнитные наночастицы
применения

## Slide 4
H
Ось
кристаллографической
анизотропии
Возможные направления магнитного
момента
частицы 


спин атома
Время переворота  (или релаксации) магнитного момента частицы зависит от фундаментального параметра K – константы магнитной анизотропии, объёма частицы V и температуры (0 ~ 10-9-10-13 s - характерное время, слабо зависящее от T )
Основная особенность магнитных свойств ферро- и ферри-магнитных
однодоменных наночастиц: наномагнит, который нельзя размагнитить,
а можно только перемагнитить
большая роль магнитной анизотропии и тепловых флуктуаций

## Slide 5
Линия разграничения
СПМ– заблокирован-ное состояние
магнитные свойства ферро- и ферри-магнитных однодоменных наночастиц
заблокированное состояние T< TB (в течение «временного окна» по оси Y)
Суперпара-магнитное (СПМ)
состояние T>TB
TB = K·V/[k·ln(m/0)]
при  = m
Здесь m - время «наблюдения» или характерное время экспериментальной методики:
(1-100 s для статических магнитных измерений; ~1/f, f частота магнитного поля, для магнитной восприимчивости (m ~ 10-1-10-4 s), для эффекта Мёссбауэра на 57Fe m ~ 10-8-10-10 s, для ФМР резонанса m ~ 1/f ~ 10-10-10-11 s.
TB

## Slide 6: Поверхностный эффект – рост магнитной анизотропии при уменьшении размера частиц, связанный с вкладом поверхностной магнитной анизотропии
Магнитная энергия частицы, связанная с объёмной анизотропией
(e и n - единичные векторы магнитного момента частицы и ОЛН).
Поверхностная анизотропия, Из-за большой доли спинов, находящихся в неполном окружении [A. Aharoni, J Appl. Phys. 61, 3302 (1987)]
S - площадь поверхности частицы, KS - константа поверхностной магнитной анизотропии.
Эффективная константа анизотропии Keff,
TB = Keff V / ln(/0)k

## Slide 7: Ещё один поверхностный эффект – магнитное состояние спинов атомов на поверхности частицы и роль поверхностных спинов на магнитное поведение частицы и ансамбля частиц)
ферромагнитная частица
MS_bulk - намагниченность насыщения объёмного материала
в «идеале»
P = MS_bulk·V
P – магнитный момент частицы
в реальности –
разупорядоченный
внешний слой
P  MS_bulk·V
d - 2·dmd
d
dmd
V → V*. V*=V - Vmd md – “magnetically dead”, наномагнит становится «хуже»
P  MSbulk·(1-2·dmd/d)3 - «отрицательное влияние» поверхности
пример для магнетита Fe3O4

## Slide 8
Антиферромагнитные наночастицы. Происхождение магнитного момента и появление значимых магнитных свойств у наноматериалов, слабомагнитных в объёмном виде
(1) Дефекты в объёме и на
поверхности
[L. Néel, C.R. Acad. Sci. (Paris) 252, 4075; 253, 9 (1961), 253, 203 (1961)]
(2) Дефекты на
поверхности
(3) Нечётное количество
плоскостей с параллельными
спинами
В результате АФМ наночастица приобретает нескомпенсированный магнитный момент P (P = 0 для “больших” частиц). Необходимое условие: ↑ >  ↓
P ~ at Natb
(Nat – количество магнитоактивных атомов в частице, at – магнитный момент атома)
(1) b ≈ 1/2 (2) b ≈ 1/3 (3) b ≈ 2/3
at
«ideal»
«ideal»
«ideal»

## Slide 9
В приведённых примерах качественно продемонстрировано влияние поверхностных и размерных эффектов на формирование магнитных свойств систем наночастиц.
Вместе с тем, ряд существует ряд проблем, которые можно решать только с использованием нетривиальных подходов. К ним относятся:
Верификация поверхностных эффектов в системах наночастиц – численное определение вклада поверхностной магнитной анизотропии в эффективную магнитную анизотропию Keff = KV +6KS/d с использованием большого «временного окна».
Установление магнитных фаз в антиферромагнитных наночастицах и количественное определение спинов, составляющих эти подсистемы.
Таким «нетривиальным подходом» можно считать использование сильных импульсных магнитных полей. Можно решать две задачи:
процессы намагничивания в больших полях (стандартные методики – H до 60-90 kOe)
Процессы быстрого перемагничивания в полях большой амплитуды (до 102 kOe) на системах, демонстрирующих большую коэрцитивную силу (десятки килоЭрстед)

## Slide 10: В середине «нулевых» годов дирекцией ИФ СО РАН было принято решение о создании установки, генерирующей сильные импульсные магнитные поля и развитии методик измерения физических свойств (намагниченность, магнитосопротивление…). Это стало логичным направлением развития идеи Леонида Васильевича о создании и использовании сильных магнитных полей.
Идея Л.В. Киренского – создание сильных магнитных полей в ИФ СО РАН (1966 г.)
диссипативный соленоид на 200 kOe, разработанный и изготовленный в ИФ СО РАН (установка СМП-2). Запущена в 1989 году. Фото 1989 г.
разработан и изготовлен ленточный соленоид мощностью до 4 Мвт. (установка СМП-1). Генерируемое стационарное поле свыше 100 кЭ, 1974 год.

## Slide 11: установка, генерирующая импульсные поля (Hmax ~ 450 kOe) , ИФ СО РАН
64 конденсатора К75-88 1200 мкф 4 кВ.
Энергия конденсаторной батареи – 20 кДж
«разрядная» часть
тиристор +диоды
криостат
с соленоидом

## Slide 12: установка, генерирующая импульсные поля (Hmax ~ 450 kOe)
Типичная зависимость поля
в соленоиде от времени

## Slide 13
Есть два режима работы установки
Стандартно используемый всеми – одна полуволна
H Hmax 0
Hmax до 450 kOe,
Безопасный режим - 250-300 kOe
Две полуволны (нестандартный режим).
H  Hmax 0  - H*max  0 (|H*max| < Hmax)
Для получения 2-ой полуволны, диоды соединены встречно-параллельно тиристору.
Hmax до130-150 kOe. Возможность получать ¾ части петли гистерезиса при скорости поля до 80 MOe/s.

## Slide 14
Исследование процессов динамического перемагничивания ферримагнитных наночастиц кобальтового феррита CoFe2O4
Система наночастиц CoFe2O4 средним размером <d> ≈ 6 nm (диспергированный в парафине) получен в институте катализа им. Г.К. Борескова СО РАН.
Характеризация: микроскопия, РФА (ИК СО РАН), мёссбауэровская спектроскопия (ИФ СО РАН)

## Slide 15
Точки – эксперимент, линии рассчитаны с использованием теоретического объяснения, разработанного И. Поперечным и Ю.Л. Райхером (ИМСС Уро РАН, Пермь). Рост HC с увеличением dH/dt и его снижение с увеличением температуры в значительной степени согласуются с предложенной моделью.
Полученная величина константы магнитной анизотропии Keff ≈ 6·106 erg/cm3 практически не зависит от температуры.
Используя выражение для комбинированной (объемной + поверхностной) анизотропии Keff = KV + 6KS/d (при KV = 2·106 erg/cm3), получена величина константы поверхностной магнитной анизотропии : KS ≈ 0.4 erg/cm2.

## Slide 16: bulk NiO
Серия образцов наночастиц NiO средним размером <d> ≈ 23 nm, 8.5 nm, 4.5 nm получена в институте катализа СО РАН
1. Наночастицы оксида никеля (NiO). Проявление поверхностных и размерных эффектов
“23 nm – bulk”
23 nm
Исследование процессов намагничивания антиферромагнитных наночастиц

## Slide 17: Изотермы намагничивания M(H) (серия наночастиц NiO различными средними размерами d ~ 4.5, 8.5, 23 nm)
Символы – эксперимент
линии – подгонки для d~ 4.5 nm,
либо экстраполяция высокополевого диапазона линейной функцией
по выражению
M(H) = MFM + ·H
для d ~ 8.5 и 23 nm.
MFM – отклик от подсистемы нескомпенсированных магнитных моментов «в насыщении»

## Slide 18: Изотермы намагничивания M(H) образца NiO c d ~ 4.5 nm и вклады в эту зависимость от магнитных подсистем
Вклады в кривую намагничивания:
(1) - нескомпенсированные магнитные моменты
(«ферромагнитная» подсистема)
(2) - парамагнитная подсистема («поверхностные
спины), зависит от температуры как 1/T
(3) –вклад от суперантиферромагнитной восприимчивости (SAF·H).
(4) - вклад от антиферромагнитно упорядоченного
«ядра» частиц. (bulk·H),
4.5 nm
Из величин намагниченности вкладов (1), (2)
(4) можно получить количество атомов,
соответствующих подсистемам (1), (2), (4)
(2)
(3)
(4)

## Slide 19
NPM – количество свободных (парамагнитных ) поверхностных атомов соответствует рёбрам или выступающим областям частиц.
NFM – количество спинов Ni2+, формирующих нескомпенсированный магнитный момент («ферромагнитная» FM подсистема) соответствует гипотезе Нееля P ~ at Natb со значениями b между b ≈ 1/3 (дефекты на поверхности частицы) и
b ≈ 1/2 (дефекты и на поверхности и в объёме).
По мере уменьшения размера возрастает роль дефектов внутри частиц (размерный эффект)
Расчётное количество атомов (линии) в объёме, на поверхности частиц от размера и количество дефектов, определяющих нескомпенсированный магнитный момент по гипотезе Нееля.
180 FM spins
P ~ at Nat0.43
22 nm
P ~ at Natb
2500 PM spins
90 FM spins
P ~ at Nat0.45
1200 PM spins
8 nm
80 FM spins
P ~ at Nat0.54
150 PM spins
4.5 nm
Модель спиновой структуры
для наночастиц NiO

## Slide 20
2. Наночастицы антиферромагнитно упорядоченного ферригидрита 5Fe2O3·9H2O.
Серия образцов с идентичными (a) распределением частиц по размерам, (b) средним
размером <d> ≈ 2.7 nm и различной степенью покрытия поверхности частиц
арабиногалактаном: FH-0 (без покрытия), FH-1, FH-2, FH-3.
FH-0 – сильные магнитные межчастичные взаимодействия (ММВ),
FH-3 – слабые ММВ
Синтез образцов – отдел МНЦ исследования экстремальных состояний организма
ФИЦ КНЦ СО РАН
Характеризация: микроскопия (ИФ СО РАН), РФЭС (ИХХТ СО РАН),
мёссбауэровская спектроскопия (ИФ СО РАН)
Исследование процессов намагничивания наночастиц

## Slide 21
Изотермы намагничивания M(H систем ферригидрита. FM вклад.
Температурная эволюция
вкладов от: подсистемы
поверхностных спинов, AFM восприимчивости,
магнитного
момента P
Распределение частиц по размерам и магнитный момент частиц по гипотезе Нееля P ~ at·Natb при b ≈ ½ (дефекты и на поверхности и в объёме частицы)

## Slide 22
d ≈ 2.7 nm (NatFe3+ ≈800-1000)
P ≈ 150 B ≈ 30 FM Fe3+ spins ~ 3% от всех атомов Fe3+
P
NPM_atFe3+ ≈ 20% NatFe3+ ≈ 150-200 Fe3+ spins
(Свободные атомы на выступающих частях частиц)
(a) Отдельная частица (пространственное разделение частиц)
(b) Ансамбль частиц (нет пространственного разделения – «конгломерат» частиц)
P ≈ 150 B ≈ 30 FM Fe3+ spins ~ 3% от всех атомов Fe3+
P
NPM_atFe3+ ≈7% NatFe3+ ≈ 50-70 Fe3+ spins
(Свободные атомы на выступающих
частях частиц, за исключением вступивших
в связь с атомами соседних частиц)
Источник ММВ (!)
Модель спиновой структуры для наночастиц ферригидрита

## Slide 23
S.I. Popkov, A.A. Krasikov, A.A. Dubrovskiy, M.N. Volochaev, V.L. Kirillov, O.N. Martyanov, D.A. Balaev, J. Appl. Phys. 126, 103904 (2019).
S.I. Popkov, A.A. Krasikov, D.A. Velikanov, V.L. Kirillov, O.N. Martyanov, D.A. Balaev, J. Magn. Magn. Mater. 483, 21 (2019).
D.A. Balaev, A.A. Krasikov, S.I. Popkov, S.V. Semenov, M.N. Volochaev, D.A. Velikanov, V.L. Kirillov, O.N. Martyanov, J. Magn. Magn. Mater. 539, 168343 (2021).
D.A. Balaev, S.I. Popkov, A.A. Krasikov, A.D. Balaev, A.A. Dubrovskiy, S.V. Stolyar, R.N. Yaroslavtsev,V.P. Ladygina, and R.S. Iskhakov, Physics of the Solid State, 59, (N 10), 1940 (2017).
Y. Guyodo, S.K. Banerjee, R. Lee Penn, D. Burleson, T.S. Berquo, T. Seda, P. Solheid, Physics of the Earth and Planetary Interiors 154, 222–233 (2006).
C. Rani, S. Tiwari, Physica B 513, 58-61 (2017).
P. Dutta, S. Pal, M.S. Seehra, N. Shah, G.P. Huffman, J. Appl. Phys. 105, 07B501 (2009).
V.L. Kirillov, D.A. Balaev, S.V. Semenov, K.A. Shaikhutdinov, O.N. Martyanov, Mater. Chem. Phys. 145, 75 (2014).
A. Millan, A. Urtizberea, N.J.O. Silva, F. Palacio, V.S. Amaral, E. Snoeck, V. Serin, J. Magn. Magn. Mater. 312, L5 (2007).
Сравнение величин намагниченности насыщения для ферримагнитных и антиферромагнитных наночастиц
(когда «немагнитное» на наномасштабе становится более магнитным, чем ферримагнетик)
Дефекты в ферримагнитных наночастицах ведут к уменьшению намагниченности из-за формирования магнито-мёртвого слоя на поверхности.
Дефекты в антиферромагнитных наночастицах приводят к формированию нескомпенсированного магнитного момента у росту намагниченности насыщения.

## Slide 24: Выводы,
Расширение диапазона магнитных полей с использованием импульсной методики позволило получить корректное определение вклада магнитных подсистем, сформировавшихся в наноразмерных антиферромагнитно упорядоченных наночастицах (оксид никеля и ферригидрит), и предложить модель магнитного состояния и спиновой структуры антиферромагнитных наночастиц с количественными оценками доли спинов, образующих эти магнитные подсистемы.
Формирование дополнительных (кроме основной - антиферромагнитной) магнитных подсистем в антиферромагнитных наночастицах связано с дефектами структуры и оборванных связей, роль которых возрастает с уменьшением размера частиц.
В результате исследования импульсного перемагничивания систем наночастиц CoFe2O4 получено чёткое подтверждение влияния яркого поверхностного эффекта – доминирующего вклада поверхностной магнитной анизотропии. Получены количественные оценки константы поверхностной магнитной анизотропии KS исследованных ферримагнитных наночастиц.

## Slide 25: Спасибо за внимание