## Slide 1: Магнитотранспортные и магнитные свойства сверхпроводников и магнетиков, включая магнитные наночастицы, в сильных магнитных полях
докладчик: д.ф.-м.н. Д.А. Балаев
директор ИФ им. Л.В. Киренского СО РАН
Научная сессия Объединенного ученого совета по физическим наукам СО РАН
18.02.2025, Новосибирск

## Slide 2
  В результате исследований в сильных импульсных магнитных полях предложены верифицированные количественные модели магнитной структуры, учитывающие размерные и поверхностные эффекты, для наночастиц материалов с антиферромагнитным упорядочением и наночастиц -Fe2O3 – редкой полиморфной модификации трёхвалентного оксида железа, обладающей большой коэрцитивной силой, важной для практических применений в устройствах долговременного хранения памяти и «неразмагничиваемых» постоянных магнитах без редкоземельных элементов.

## Slide 3
Три фактора, разрушающих сверхпроводимость – температура, ток, магнитное поле
«Высокотемпературные» сверхпроводники – класс металлооксидных материалов,
обладающих температурами перехода в диапазоне 80-130 K (выше Ткипения азота)
Состояние с нулевым электрическим сопротивлением и диамагнетизм –
основные свойства сверхпроводников (при T < TC, где TC – критическая температура)
применения сверхпроводников
Сверхпроводящие соленоиды
Кабели (R=0) (сильноточные применения)
Ограничители тока КЗ
Защита от радиоимпульсов
Подвесы (левитация, диамагнетизм)
Датчики магнитных полей,
Болометры, СВЧ – устройства,
СКВИД - магнетометры, и др.
(джозефсоновские контакты)

## Slide 4
  Установлен физический механизм гистерезисных эффектов магнитотранспортных свойств гранулярных высокотемпературных сверхпроводников и механизм взаимосвязи магнитных и магнитотранспортных свойств этого класса материалов, что даёт основу исследований новых сверхпроводящих соединений.
Гранулы и межгранульные границы, джозефсоновские переходы
протяжённость единицы – единицы nm
(сравнимо с длиной когерентности)
Эффект Джозефсона (туннелирование носителей сверхтока)
  Основным фактором, определяющим гистерезис магнитотранспортных свойств гранулярных сверхпроводников, является сжатие магнитного потока в межгранульной среде; экспериментально определена степень этого сжатия – параметр ; этот механизм работает для всего класса ВТСП, а также некоторых систем «новых» сверхпроводников – так называемых гидридов, с высокой TC в присутствии внешнего давления.

## Slide 5: Востребованность
Ограничители тока КЗ
Защита от радиоимпульсов
В ИФ им. Л.В. Киренского СО РАН на основе микрополосковых резонаторов и сверхпроводника YBa2Cu3O7 разработаны и изготовлены макеты устройств защиты на частотный диапазон 1-10 ГГц, с относительными рабочими полосами до 45%, с ослаблением сигнала в режиме ограничения на 25-50 дБ, которые использованы АО НПП
Радиосвязь (Красноярск).
Магнетометры
В ИФ им. Л.В. Киренского СО РАН разработаны, изготовлены и переданы в производство в АО НПП
Радиосвязь (Красноярск) векторные магнетометры, востребованные, геодезическими предприятиями и институтами СО РАН.

## Slide 6: Директор Института физики им. Л.В. Киренского – обособленного подразделения "Федеральный исследовательский центр "Красноярский научный центр СО РАН" (г. Красноярск), р. 22.08.1971, доктор физико-математических наук (2010), доцент, Государственная премия Красноярского края в области профессионального образования.
Балаев Д.А. − специалист в области физики конденсированного состояния вещества, автор 200 научных работ в рецензируемых журналах (индексируемых Web of Science (WOS), Scopus и РИНЦ), из них 3 патента, индекс Хирша 24 (WOS), количество цитирований 1900 (WOS). Подготовил 2-х кандидатов наук и одного доктора наук/

## Slide 8: Спасибо за внимание

## Slide 9: Концепция эффективного поля Beff в межгранульной среде. Описание гистерезиса R(H).
Параметр  характеризует эффект
сжатия потока в межгранульной среде
В это выражение подставляем из эксперимента намагниченность M(H), подбираем  и получаем гистерезисную зависимость Beff(H).

## Slide 10: Независимость ширины гистерезиса R(H) от тока позволяет использовать величину ширины гистерезиса R(H) как ключевой параметр и получить значение 
Параметр
 >>1
 ~ 10-20.
Эффект сжатия
потока в межгранульной среде
Подтверждено
Для всех типов
ВТСП систем

## Slide 11
H
Ось
кристаллографической
анизотропии
Возможные направления магнитного
момента
частицы 


спин атома
Время переворота  (или релаксации) магнитного момента частицы зависит от фундаментального параметра K – константы магнитной анизотропии, объёма частицы V и температуры (0 ~ 10-9-10-13 s - характерное время, слабо зависящее от T )
Основная особенность магнитных свойств ферро- и ферри-магнитных
однодоменных наночастиц: наномагнит, который нельзя размагнитить,
а можно только перемагнитить
большая роль магнитной анизотропии и тепловых флуктуаций

## Slide 12
Линия разграничения
СПМ– заблокирован-ное состояние
магнитные свойства ферро- и ферри-магнитных однодоменных наночастиц
заблокированное состояние T< TB (в течение «временного окна» по оси Y)
Суперпара-магнитное (СПМ)
состояние T>TB
TB = K·V/[k·ln(m/0)]
при  = m
Здесь m - время «наблюдения» или характерное время экспериментальной методики:
(1-100 s для статических магнитных измерений; ~1/f, f частота магнитного поля, для магнитной восприимчивости (m ~ 10-1-10-4 s), для эффекта Мёссбауэра на 57Fe m ~ 10-8-10-10 s, для ФМР резонанса m ~ 1/f ~ 10-10-10-11 s.
TB

## Slide 13: Поверхностный эффект – рост магнитной анизотропии при уменьшении размера частиц, связанный с вкладом поверхностной магнитной анизотропии
Магнитная энергия частицы, связанная с объёмной анизотропией
(e и n - единичные векторы магнитного момента частицы и ОЛН).
Поверхностная анизотропия, Из-за большой доли спинов, находящихся в неполном окружении [A. Aharoni, J Appl. Phys. 61, 3302 (1987)]
S - площадь поверхности частицы, KS - константа поверхностной магнитной анизотропии.
Эффективная константа анизотропии Keff,
TB = Keff V / ln(/0)k

## Slide 14: Ещё один поверхностный эффект – магнитное состояние спинов атомов на поверхности частицы и роль поверхностных спинов на магнитное поведение частицы и ансамбля частиц)
ферромагнитная частица
MS_bulk - намагниченность насыщения объёмного материала
в «идеале»
P = MS_bulk·V
P – магнитный момент частицы
в реальности –
разупорядоченный
внешний слой
P  MS_bulk·V
d - 2·dmd
d
dmd
V → V*. V*=V - Vmd md – “magnetically dead”, наномагнит становится «хуже»
P  MSbulk·(1-2·dmd/d)3 - «отрицательное влияние» поверхности
пример для магнетита Fe3O4

## Slide 15
Антиферромагнитные наночастицы. Происхождение магнитного момента и появление значимых магнитных свойств у наноматериалов, слабомагнитных в объёмном виде
(1) Дефекты в объёме и на
поверхности
[L. Néel, C.R. Acad. Sci. (Paris) 252, 4075; 253, 9 (1961), 253, 203 (1961)]
(2) Дефекты на
поверхности
(3) Нечётное количество
плоскостей с параллельными
спинами
В результате АФМ наночастица приобретает нескомпенсированный магнитный момент P (P = 0 для “больших” частиц). Необходимое условие: ↑ >  ↓
P ~ at Natb
(Nat – количество магнитоактивных атомов в частице, at – магнитный момент атома)
(1) b ≈ 1/2 (2) b ≈ 1/3 (3) b ≈ 2/3
at
«ideal»
«ideal»
«ideal»

## Slide 16
В приведённых примерах качественно продемонстрировано влияние поверхностных и размерных эффектов на формирование магнитных свойств систем наночастиц.
Вместе с тем, ряд существует ряд проблем, которые можно решать только с использованием нетривиальных подходов. К ним относятся:
Верификация поверхностных эффектов в системах наночастиц – численное определение вклада поверхностной магнитной анизотропии в эффективную магнитную анизотропию Keff = KV +6KS/d с использованием большого «временного окна».
Установление магнитных фаз в антиферромагнитных наночастицах и количественное определение спинов, составляющих эти подсистемы.
Таким «нетривиальным подходом» можно считать использование сильных импульсных магнитных полей. Можно решать две задачи:
процессы намагничивания в больших полях (стандартные методики – H до 60-90 kOe)
Процессы быстрого перемагничивания в полях большой амплитуды (до 102 kOe) на системах, демонстрирующих большую коэрцитивную силу (десятки килоЭрстед)

## Slide 17: В середине «нулевых» годов дирекцией ИФ СО РАН было принято решение о создании установки, генерирующей сильные импульсные магнитные поля и развитии методик измерения физических свойств (намагниченность, магнитосопротивление…). Это стало логичным направлением развития идеи Леонида Васильевича о создании и использовании сильных магнитных полей.
Идея Л.В. Киренского – создание сильных магнитных полей в ИФ СО РАН (1966 г.)
диссипативный соленоид на 200 kOe, разработанный и изготовленный в ИФ СО РАН (установка СМП-2). Запущена в 1989 году. Фото 1989 г.
разработан и изготовлен ленточный соленоид мощностью до 4 Мвт. (установка СМП-1). Генерируемое стационарное поле свыше 100 кЭ, 1974 год.

## Slide 18: установка, генерирующая импульсные поля (Hmax ~ 450 kOe) , ИФ СО РАН
64 конденсатора К75-88 1200 мкф 4 кВ.
Энергия конденсаторной батареи – 20 кДж
«разрядная» часть
тиристор +диоды
криостат
с соленоидом

## Slide 19: установка, генерирующая импульсные поля (Hmax ~ 450 kOe)
Типичная зависимость поля
в соленоиде от времени

## Slide 20
Есть два режима работы установки
Стандартно используемый всеми – одна полуволна
H Hmax 0
Hmax до 450 kOe,
Безопасный режим - 250-300 kOe
Две полуволны (нестандартный режим).
H  Hmax 0  - H*max  0 (|H*max| < Hmax)
Для получения 2-ой полуволны, диоды соединены встречно-параллельно тиристору.
Hmax до130-150 kOe. Возможность получать ¾ части петли гистерезиса при скорости поля до 80 MOe/s.

## Slide 21
Исследование процессов динамического перемагничивания ферримагнитных наночастиц кобальтового феррита CoFe2O4
Система наночастиц CoFe2O4 средним размером <d> ≈ 6 nm (диспергированный в парафине) получен в институте катализа им. Г.К. Борескова СО РАН.
Характеризация: микроскопия, РФА (ИК СО РАН), мёссбауэровская спектроскопия (ИФ СО РАН)

## Slide 22
Точки – эксперимент, линии рассчитаны с использованием теоретического объяснения, разработанного И. Поперечным и Ю.Л. Райхером (ИМСС Уро РАН, Пермь). Рост HC с увеличением dH/dt и его снижение с увеличением температуры в значительной степени согласуются с предложенной моделью.
Полученная величина константы магнитной анизотропии Keff ≈ 6·106 erg/cm3 практически не зависит от температуры.
Используя выражение для комбинированной (объемной + поверхностной) анизотропии Keff = KV + 6KS/d (при KV = 2·106 erg/cm3), получена величина константы поверхностной магнитной анизотропии : KS ≈ 0.4 erg/cm2.

## Slide 23: bulk NiO
Серия образцов наночастиц NiO средним размером <d> ≈ 23 nm, 8.5 nm, 4.5 nm получена в институте катализа СО РАН
1. Наночастицы оксида никеля (NiO). Проявление поверхностных и размерных эффектов
“23 nm – bulk”
23 nm
Исследование процессов намагничивания антиферромагнитных наночастиц

## Slide 24: Изотермы намагничивания M(H) (серия наночастиц NiO различными средними размерами d ~ 4.5, 8.5, 23 nm)
Символы – эксперимент
линии – подгонки для d~ 4.5 nm,
либо экстраполяция высокополевого диапазона линейной функцией
по выражению
M(H) = MFM + ·H
для d ~ 8.5 и 23 nm.
MFM – отклик от подсистемы нескомпенсированных магнитных моментов «в насыщении»

## Slide 25: Изотермы намагничивания M(H) образца NiO c d ~ 4.5 nm и вклады в эту зависимость от магнитных подсистем
Вклады в кривую намагничивания:
(1) - нескомпенсированные магнитные моменты
(«ферромагнитная» подсистема)
(2) - парамагнитная подсистема («поверхностные
спины), зависит от температуры как 1/T
(3) –вклад от суперантиферромагнитной восприимчивости (SAF·H).
(4) - вклад от антиферромагнитно упорядоченного
«ядра» частиц. (bulk·H),
4.5 nm
Из величин намагниченности вкладов (1), (2)
(4) можно получить количество атомов,
соответствующих подсистемам (1), (2), (4)
(2)
(3)
(4)

## Slide 26
NPM – количество свободных (парамагнитных ) поверхностных атомов соответствует рёбрам или выступающим областям частиц.
NFM – количество спинов Ni2+, формирующих нескомпенсированный магнитный момент («ферромагнитная» FM подсистема) соответствует гипотезе Нееля P ~ at Natb со значениями b между b ≈ 1/3 (дефекты на поверхности частицы) и
b ≈ 1/2 (дефекты и на поверхности и в объёме).
По мере уменьшения размера возрастает роль дефектов внутри частиц (размерный эффект)
Расчётное количество атомов (линии) в объёме, на поверхности частиц от размера и количество дефектов, определяющих нескомпенсированный магнитный момент по гипотезе Нееля.
180 FM spins
P ~ at Nat0.43
22 nm
P ~ at Natb
2500 PM spins
90 FM spins
P ~ at Nat0.45
1200 PM spins
8 nm
80 FM spins
P ~ at Nat0.54
150 PM spins
4.5 nm
Модель спиновой структуры
для наночастиц NiO

## Slide 27
2. Наночастицы антиферромагнитно упорядоченного ферригидрита 5Fe2O3·9H2O.
Серия образцов с идентичными (a) распределением частиц по размерам, (b) средним
размером <d> ≈ 2.7 nm и различной степенью покрытия поверхности частиц
арабиногалактаном: FH-0 (без покрытия), FH-1, FH-2, FH-3.
FH-0 – сильные магнитные межчастичные взаимодействия (ММВ),
FH-3 – слабые ММВ
Синтез образцов – отдел МНЦ исследования экстремальных состояний организма
ФИЦ КНЦ СО РАН
Характеризация: микроскопия (ИФ СО РАН), РФЭС (ИХХТ СО РАН),
мёссбауэровская спектроскопия (ИФ СО РАН)
Исследование процессов намагничивания наночастиц

## Slide 28
Изотермы намагничивания M(H систем ферригидрита. FM вклад.
Температурная эволюция
вкладов от: подсистемы
поверхностных спинов, AFM восприимчивости,
магнитного
момента P
Распределение частиц по размерам и магнитный момент частиц по гипотезе Нееля P ~ at·Natb при b ≈ ½ (дефекты и на поверхности и в объёме частицы)

## Slide 29
d ≈ 2.7 nm (NatFe3+ ≈800-1000)
P ≈ 150 B ≈ 30 FM Fe3+ spins ~ 3% от всех атомов Fe3+
P
NPM_atFe3+ ≈ 20% NatFe3+ ≈ 150-200 Fe3+ spins
(Свободные атомы на выступающих частях частиц)
(a) Отдельная частица (пространственное разделение частиц)
(b) Ансамбль частиц (нет пространственного разделения – «конгломерат» частиц)
P ≈ 150 B ≈ 30 FM Fe3+ spins ~ 3% от всех атомов Fe3+
P
NPM_atFe3+ ≈7% NatFe3+ ≈ 50-70 Fe3+ spins
(Свободные атомы на выступающих
частях частиц, за исключением вступивших
в связь с атомами соседних частиц)
Источник ММВ (!)
Модель спиновой структуры для наночастиц ферригидрита

## Slide 30
S.I. Popkov, A.A. Krasikov, A.A. Dubrovskiy, M.N. Volochaev, V.L. Kirillov, O.N. Martyanov, D.A. Balaev, J. Appl. Phys. 126, 103904 (2019).
S.I. Popkov, A.A. Krasikov, D.A. Velikanov, V.L. Kirillov, O.N. Martyanov, D.A. Balaev, J. Magn. Magn. Mater. 483, 21 (2019).
D.A. Balaev, A.A. Krasikov, S.I. Popkov, S.V. Semenov, M.N. Volochaev, D.A. Velikanov, V.L. Kirillov, O.N. Martyanov, J. Magn. Magn. Mater. 539, 168343 (2021).
D.A. Balaev, S.I. Popkov, A.A. Krasikov, A.D. Balaev, A.A. Dubrovskiy, S.V. Stolyar, R.N. Yaroslavtsev,V.P. Ladygina, and R.S. Iskhakov, Physics of the Solid State, 59, (N 10), 1940 (2017).
Y. Guyodo, S.K. Banerjee, R. Lee Penn, D. Burleson, T.S. Berquo, T. Seda, P. Solheid, Physics of the Earth and Planetary Interiors 154, 222–233 (2006).
C. Rani, S. Tiwari, Physica B 513, 58-61 (2017).
P. Dutta, S. Pal, M.S. Seehra, N. Shah, G.P. Huffman, J. Appl. Phys. 105, 07B501 (2009).
V.L. Kirillov, D.A. Balaev, S.V. Semenov, K.A. Shaikhutdinov, O.N. Martyanov, Mater. Chem. Phys. 145, 75 (2014).
A. Millan, A. Urtizberea, N.J.O. Silva, F. Palacio, V.S. Amaral, E. Snoeck, V. Serin, J. Magn. Magn. Mater. 312, L5 (2007).
Сравнение величин намагниченности насыщения для ферримагнитных и антиферромагнитных наночастиц
(когда «немагнитное» на наномасштабе становится более магнитным, чем ферримагнетик)
Дефекты в ферримагнитных наночастицах ведут к уменьшению намагниченности из-за формирования магнито-мёртвого слоя на поверхности.
Дефекты в антиферромагнитных наночастицах приводят к формированию нескомпенсированного магнитного момента у росту намагниченности насыщения.

## Slide 31: Выводы,
Расширение диапазона магнитных полей с использованием импульсной методики позволило получить корректное определение вклада магнитных подсистем, сформировавшихся в наноразмерных антиферромагнитно упорядоченных наночастицах (оксид никеля и ферригидрит), и предложить модель магнитного состояния и спиновой структуры антиферромагнитных наночастиц с количественными оценками доли спинов, образующих эти магнитные подсистемы.
Формирование дополнительных (кроме основной - антиферромагнитной) магнитных подсистем в антиферромагнитных наночастицах связано с дефектами структуры и оборванных связей, роль которых возрастает с уменьшением размера частиц.
В результате исследования импульсного перемагничивания систем наночастиц CoFe2O4 получено чёткое подтверждение влияния яркого поверхностного эффекта – доминирующего вклада поверхностной магнитной анизотропии. Получены количественные оценки константы поверхностной магнитной анизотропии KS исследованных ферримагнитных наночастиц.

## Slide 32
Новые свойства:
наномагниты с улучшенными или изменёнными
характеристиками
Различные методики синтеза и модифицирование поверхности
Верификация эффектов и фундаментальных причин появления «новых свойств»
Размерные и поверхностные эффекты
Малый размер
(до 100 нм)
«рабочие лошадки»
Магнитные наночастицы
применения

## Slide 33: Спасибо за внимание

## Slide 34
S.I. Popkov, A.A. Krasikov, A.A. Dubrovskiy, M.N. Volochaev, V.L. Kirillov, O.N. Martyanov, D.A. Balaev, J. Appl. Phys. 126, 103904 (2019).
S.I. Popkov, A.A. Krasikov, D.A. Velikanov, V.L. Kirillov, O.N. Martyanov, D.A. Balaev, J. Magn. Magn. Mater. 483, 21 (2019).
D.A. Balaev, A.A. Krasikov, S.I. Popkov, S.V. Semenov, M.N. Volochaev, D.A. Velikanov, V.L. Kirillov, O.N. Martyanov, J. Magn. Magn. Mater. 539, 168343 (2021).
D.A. Balaev, S.I. Popkov, A.A. Krasikov, A.D. Balaev, A.A. Dubrovskiy, S.V. Stolyar, R.N. Yaroslavtsev,V.P. Ladygina, and R.S. Iskhakov, Physics of the Solid State, 59, (N 10), 1940 (2017).
Y. Guyodo, S.K. Banerjee, R. Lee Penn, D. Burleson, T.S. Berquo, T. Seda, P. Solheid, Physics of the Earth and Planetary Interiors 154, 222–233 (2006).
C. Rani, S. Tiwari, Physica B 513, 58-61 (2017).
P. Dutta, S. Pal, M.S. Seehra, N. Shah, G.P. Huffman, J. Appl. Phys. 105, 07B501 (2009).
V.L. Kirillov, D.A. Balaev, S.V. Semenov, K.A. Shaikhutdinov, O.N. Martyanov, Mater. Chem. Phys. 145, 75 (2014).
A. Millan, A. Urtizberea, N.J.O. Silva, F. Palacio, V.S. Amaral, E. Snoeck, V. Serin, J. Magn. Magn. Mater. 312, L5 (2007).
Сравнение величин намагниченности насыщения для ферримагнитных и антиферромагнитных наночастиц
(когда «немагнитное» на наномасштабе становится более магнитным, чем ферримагнетик)
Дефекты в ферримагнитных наночастицах ведут к уменьшению намагниченности из-за формирования магнито-мёртвого слоя на поверхности.
Дефекты в антиферромагнитных наночастицах приводят к формированию нескомпенсированного магнитного момента у росту намагниченности насыщения.

## Slide 36
Образец наночастиц -Fe2O3/силикагель средним размером частиц <d> ≈ 8.6 nm получен в институте катализа СО РАН. Характеризация: микроскопия, РФА (ИК СО РАН), мёссбауэровская спектроскопия (ИФ СО РАН).
СПРАВА: Точки – эксперимент, линии рассчитаны с использованием теории [I.S. Poperechny, Yu. L. Raikher, V.I. Stepanov, Phys. Rev. B 82, 174423 (2010)]. Теоретические зависимости HC(dH/dt) получены при учёте распределения частиц по размерам f(d) и объёмной KV и поверхностной KS констант анизотропии (Keff = KV + 6KS/d):
KV = 4.5106 erg/cm3, KS = 0.1 erg/cm2 – сплошная линия;
KV = 5.1106 erg/cm3, KS = 0 – штриховая линия.
Вклад поверхностной анизотропии является важным (поверхностный эффект).
Исследование процессов перемагничивания наночастиц -Fe2O3.

## Slide 37
Анализ полученных кривых намагничивания систем антиферромагнитно упорядоченных наночастиц (оксид никеля и ферригидрит) позволил выявить формирующиеся в них магнитные подсистемы и предложить модель магнитного состояния AFM наночастиц .
Это (1) FM-подсистема (нескомпенсированные магнитные моменты частиц), (2) подсистема поверхностных спинов (проявляющая парамагнитное поведение при высоких температурах), (3) антиферромагнитно упорядоченное "ядро" частиц.
Магнитный момент формируется декомпенсированными спинами магнитоактивных атомов благодаря дефектам, находящимся как (частично) на поверхности частицы, так и в её объёме; соотношение Нееля P ~ at·Natb выполняется при значении b  0.5 для частиц размерами 2-5 nm, а при увеличении размера значение b уменьшается, свидетельствуя о меньшем влиянии дефектов в объёме частиц.
Есть подсистема свободных (парамагнитных) спинов, находящаяся преимущественно на выступающих областях («рёбрах») частиц; её доля зависит от размера частиц (в случае ферригидрита – от степени пространственного разделения частиц), и может достигать 20%.
d ≈ 2.7 nm (NatFe3+ ≈700-1000)
P ≈ 150 B ≈ 30 Fe3+ atoms ~ 3% от всех атомов Fe3+
P
NPM_atFe3+ ≈7% NatFe3+ ≈ 70-100
(Свободные атомы на выступающих частях частиц)

## Slide 38: Вывод по всему докладу
Идея Леонида Васильевича о создании установок, генерирующих сильные магнитные поля, и проведении экспериментальных исследований в магнитных полях в различных областях науки живёт, имеет своё воплощение и логичное развитие.

## Slide 40
Температурные зависимости нескомпенсированного магнитного момента P, пересчитанные в намагниченность насыщения MS = P·V.
Линии - выражение
MS_FM(T) = MS_FM(T = 0)(1 – Ta)
(аналог закона Блоха)
при a = 1.75 и 1.5 для d ~ 4.5 nm и 8.5 nm.
Проявление размерного эффекта в величине температуры Нееля
Количество (NPM, FM) атомов (расчётное - линии) в подсистемах частиц от от размера частиц.
NPM – PM подсистема (на рёбрах и выступающих областях частицы).
NFM – нескомпенсированный магнитный момент.
По гипотезе Нееля P ~ at Natb
b ≈ 1/3 (дефекты на поверхности частицы)
b ≈ 1/2 (дефекты и на поверхности и в объёме)
Механизм формирования магнитного момента.

## Slide 41: Поверхностный эффект – рост магнитной анизотропии при уменьшении размера частиц, связанный с вкладом поверхностной магнитной анизотропии
Энергия частицы, связанная с объёмной анизотропией
e и n — единичные векторы магнитного момента частицы и оси лёгкого намагничивания.
Из-за большой доли спинов, находящихся в неполном окружении, системе присуща значительная поверхностная анизотропия. Соответствующий вклад в энергию имеет вид [A. Aharoni, J Appl. Phys. 61, 3302 (1987)]
S - площадь поверхности частицы, KS - константа поверхностной магнитной анизотропии.
В модели Аарони направления лёгких осей в объёме и на поверхности совпадают, что позволяет придать энергии анизотропии [F. Bødker, S. Mørup, S. Linderoth, Phys. Rev. Lett. 72, 282] вид:
и ввести эффективную константу анизотропии Keff, которая обратно пропорциональна размеру частиц

## Slide 42: Исследование процессов намагничивания и перемагничивания магнитных наночастиц в сильных импульсных магнитных полях
докладчик - Д.А. Балаев
Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН
115 лет со дня рождения Л.В. Киренского

## Slide 43: Прежде, чем начать научную часть доклада, немного документов из истории и современности …
Два месяца назад нам пришла информация о школе-конференции:
Из «основных дат жизни и деятельности Л.В. Киренского»:

## Slide 44
Температура перехода в суперпарамагнитное состояние TB зависит от
Константы магнитной анизотропии K
Размера частицы d (V≈d3)
Времени наблюдения m («временного окна»)
TB = K·V/[k·ln(m/0)]
Магнитные свойства однодоменных наночастиц. Роль магнитной анизотропии
Здесь m - время «наблюдения» или характерное время экспериментальной методики:
(1-100 s для статических магнитных измерений; ~1/f, f частота магнитного поля, для магнитной восприимчивости (m ~ 10-1-10-4 s), для эффекта Мёссбауэра на 57Fe m ~ 10-8-10-10 s, для ФМР резонанса m ~ 1/f ~ 10-10-10-11 s.
TB
при  = m
TB

## Slide 46
Институт физики
Планированный корпус лаборатории с
водоохлаждаемым соленоидом
и электропитанием от ГЭС

## Slide 48
Идея Л.В. Киренского – создание рекордных магнитных полей
Хрусталев Б.П. у диссипативного соленоида на 20 Т, разработанный и изготовленный в лаборатории сильных магнитных полей (установка СМП-2). Запущена в 1989 году. Фото 1989 г.
разработан и изготовлен ленточный соленоид мощностью до 4 Мвт. (установка СМП-1). Генерируемое стационарное поле свыше 100 кЭ, 1974 год.
В 1994 году Б.П. Хрусталев защитил докторскую диссертацию на тему «Создание сильных стационарных магнитных полей и исследование неоднородных магнетиков в сильных магнитных полях».

## Slide 49
В 1985 году Б.П. Хрусталев совместно с заведующим лабораторией молекулярной спектроскопии В.Ф. Шабановым определили новую тематику исследований: «Исследование ориентационных эффектов в нематиках в сильных магнитных полях».
Использование установки СМП-2 оказалось эффективным для измерений магнитооптических характеристик образцов при пропускании лазерного луча вдоль цилиндрического канала соленоида. Были обнаружены полярные эффекты на границе раздела: нематик-сегнетоэлектрик, построены температурные зависимости пороговых полей переходов Фредерикса, а также обнаружен температурный фазовый переход в нематиках, определены пороговые поля.
На фото: А.М. Паршин А.М. за работой на установке по исследованию магнито-оптических свойств жидких кристаллов
Рис. 1. Текстура

## Slide 50
С появлением новых материалов и устройств возникают новые возможности создания сильных магнитных полей и использования их в экспериментах, и в институте всегда отслеживались мировые тенденции по созданию установок, использующих магнитные поля. Сотрудниками института были экспериментальные созданы установки мирового уровня.
Методика сильных импульсных магнитных полей использована при создании уникальной установки спектрометра антиферромагнитного резонанса (А.И. Панкрац)
Вибрационный магнетометр со сверхпроводящим соленоидом (разработан А.Д. Балаевым), магнитное поле до 80 кЭ

## Slide 51: В середине «нулевых» годов дирекцией института физики им. Л.В. Киренского СО РАН было принято решение о создании установки, генерирующей сильные импульсные магнитные поля и развитии методик измерения физических свойств (намагниченность, магнитосопротивление…). Это стало логичным направлением развития идеи Леонида Васильевича о создании и использовании сильных магнитных полей. В период 2006-2008 гг. в институте физики была создана установка, генерирующая сильные импульсные поля, до 45 Тесла, и в дальнейшем поставлены методики измерения магнитосопротивления и намагниченности. В создании установки и экспериментальных методик приняли участие сотрудники института К.А. Шайхутдинов, А.Д. Балаев, А.М. Паршин, Ю.В. Томулевич, С.И. Попков, А.А. Красиков

## Slide 52
Конструкция импульсного
соленоида
1 - обмотка в сборе
2 – бандаж из закаленной
стали
3 – контакт из бериллиевой
бронзы
4 – фланцы
5 – стяжные болты
6 – изолирующая втулка
7 – изолирующая прокладка

## Slide 53
Следующая часть доклада посвящена результатам, полученным при
исследовании процессов намагничивания и перемагничивания магнитных
наночастиц в сильных импульсных магнитных полях
Использовано два преимущества нашей установки над обычными установками, используемыми в исследованиях магнитных свойств:
1). Возможность измерить кривую намагничивания до 25-35 Т.
2). Возможно исследовать процессы быстрого перемагничивания при большом значении максимального поля.
Решаемые проблемы:
Механизм формирования нескомпенсированного магнитного момента антиферромагнитных наночастиц и выявление магнитных фаз, формирующихся в антиферромагнитных наночастицах. Наночастицы оксида никеля и ферригидрита. Необходимы измерения намагниченности в больших полях. (1-ый режим)
Влияние эффекта развитой поверхности в наночастицах – поверхностной магнитной анизотропии на процессы динамического перемагничивания наночастиц высококоэрцитивных материалов. Наночастицы «эксилон»-оксида железа и кобальтового феррита. Необходимы измерения петель магнитного гистерезиса при больших значениях максимального приложенного поля. (2-ой режим)