## Slide 1: Увеличение чувствительности устройств кремниевой сенсорики
Зайцева Эльза Гайнуллаевна
ИФП СО РАН

## Slide 2
Кремниевые структуры – универсальная платформа для создания разного рода сенсоров
биосенсоры на основе нанопроволочных FET
оптические и тепловые
датчики
увеличение
S/V
c-Si
black Si
black Si + Ag
!!! контроль и характеризация гетеросистем
!!! эффективные поглотители
? Отражение в видимом и ИК диапазонах
[Naumova O.V. et al. Biosensors, 2022,12,992]
[Zhang et al. Nanoscale Research Letters 2014, 9, 519]
1

## Slide 3
Eeff =f(φ1)→ N(x) → механизм рассеяния (n) → μeff
Подвижность носителей заряда µeff – параметр для неразрушающего контроля гетеросистем
Характеризация границы раздела полупроводник/диэлектрик
2

## Slide 4
Полностью-обедняемые пленки
Eeff =f(φ1,φ2)→ N(x)
[N.Rodriguez et.al. ESSDERC, 2010, 11626316]
3
Взаимосвязь потенциалов на противоположных границах раздела j1 и j2

## Slide 5
Результаты
µeff(Ne) ~ Ne-n
[Zaytseva E.G. et al. Physica B: Condensed Matter 699 (2025) 416862]
accum.
inv.
4
(1-5)∙1012 cm-2
>5∙1012 cm-2

## Slide 6
Результаты
[Zaytseva E.G. et al. Physica B: Condensed Matter 699 (2025) 416862]
(1-5)∙1012 cm-2
µeff(Ne) ~ Ne-n∙T-k
5

## Slide 7
Эффективные поглотители - структуры, способные малым количеством материала обеспечить низкое пропускание и отражение электромагнитных волн в широком диапазоне длин и углов падения
Преимущества пористого Al
анти-отражающие слои
доступность материала,
низкая стоимость,
стабильность оптических свойств,
КМОП-совместимость
Проблема: рост ультра-гладких
пленки Al на SiO2
6
[Naumova O.V., Zaytseva E.G. et al. Surfaces and interfaces 72 (2025) 106937]
Au, Ag, Pt, Al и др.

## Slide 8
послойный
Франка–ван дер Мерве
Странского-Крастанова
островковый
Вольмера — Вебера
7
[Naumova O.V., Zaytseva E.G. et al. Surfaces and interfaces 72 (2025) 106937]

## Slide 9
Моделирование
λmax↑ при ↑h ,↓d и D
появление локализованных полос поглощения при наличии пор;
пик поглощения определяется толщиной плёнок h, зазором между кластерами d и их размером D
[О.В. Наумова и др. Автометрия (2024), т.60, №4, с.20]
8

## Slide 10
Экспериментальные результаты
Wavelength (mm)
9

## Slide 11
Заключение
Установлено соответствие между показателем n степенных аппроксимаций подвижности электронов μeff ~ Ne-n, распределением и доминирующим механизмом рассеяния электронов в тонких пленках;
Обнаружено, что рост пленок алюминия на слоях SiON происходит по механизму Странского-Крастанова;
Существует временной интервал, когда наблюдается образование пленок со столбчатой структурой зерен и кластеров Al и порами разного размера;
Установлено широкополосное поглощение до ~82% в диапазоне 1 – 4.2 мкм в структурах на основе мультислоев пористый Al/SiON с красным смещением при увеличении числа слоев.

## Slide 12
Спасибо за внимание!