## Slide 1
Алексей Миронов
ИФП СО РАН
Объемная сверхизоляция и полярные нематические порядки в наноструктурированном NbTiN
Д.А. Насимов, M. C. Diamantini, C. A. Trugenberger, and V. M. Vinokur

## Slide 3
Сверхпроводник
Металлическое состояние для нормальных электронов
Изолирующее состояние для нормальных электронов, перенос заряда только куперовскими парами
А что случится если локализовать куперовские пары?

## Slide 4
Переход сверхпроводник-изолятор по беспорядку в плёнках NbTiN
M. V. Burdastyh, et al, JETP Letters 106 (11), 749-753 (2017)

## Slide 5
Возникновение спонтанной островковой структуры
Слабые поля
Сильные поля
Разрушение глобальной
фазовой когерентности
Разрушение с/п
островков
EJ < EC
I2
E. Porat, Y. Meir. Physical Review В 92, 2, 024509 (2008);
B. Spivak, F. Zhou Phys. Rev. Lett. 74, 2800 (1995)
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+
+
+
+
+
+
+
+

## Slide 6
Энергия двух взаимодействующих зарядов:
Чем больше расстояние между зарядами,тем меньше энергия взаимодействия.
3D мир
2D мир
Чем больше расстояние между зарядами,
тем больше энергия взаимодействия.
Индуцированный беспорядком
переход сверхпроводник-изолятор

## Slide 7
Индуцированный беспорядком
переход сверхпроводник-изолятор
A.Yu. Mironov, et al, Scientific Reports 11(1), 16181 (2021)
Емкость в сверхизолирующем состоянии
пФ при частоте 100 кГц
Диэлектрическая проницаемость в зависимости от метода расчёта

## Slide 8
Размерный эффект в проводимости NbTiN films
P. Minnhagen Rev.Mod.Phys. 59, 1001 (1987)
A. Yu. M., D. M. Silevitch, T. Proslier, S. V. Postolova, M. V. Burdastyh, A. K. Gutakovskii, T. F. Rosenbaum, V. M. Vinokur & T. I. Baturina, Scientific Reports 8, 4082 (2018)
M.C. Diamantini, C.A. Trugenberger, V.M. Vinokur Com. Physics. 1, 77 (2018).
L:
c
c

## Slide 9
Индуцированный беспорядком
переход сверхпроводник-изолятор
M. C. Diamantini, S. V. Postolova, A. Yu. Mironov, L. Gammaitoni, C. Strunk, C. A. Trugenberger & V. M. Vinokur, Direct probe of the interior of an electric pion in a Cooper pair superinsulator, Communications Physics 3, 142 (2020)
При низких температурах удельная проводимость плёнки уменьшается с увеличением длины.
Это уменьшение проводимости прекрасно согласуется с теоретическими расчётами в рамках теории БКТ для систем конечного размера.

## Slide 10
Alexey Mironov, Daniel Silevitch, Thomas Proslier, Svetlana Postolova, Maria Burdastyh, Anton Gutakovskii, Thomas Rosenbaum, Valerii Vinokur, and Tatyana Baturina, "Charge Berezinskii-Kosterlitz-Thouless transition in superconducting NbTiN films", Scientific Reports 8, 4082 (2018)
Индуцированный беспорядком
переход сверхпроводник-изолятор
Переход Березинского-Костерлица-Таулесса, при наблюдается

## Slide 11
Сверхпроводник
Сверхизолятор
Джоулевы потери: P = I V
Superconductor: V = 0  P = 0
Superinsulator: I = 0  P = 0
! Оба состояния бездиссипативны !
A. Kramer and S. Doniach, Physical Review Letters 81, 3523 (1998).
V. Vinokur, T. Baturina, M.V. Fistul, A.Yu. M., M.R. Baklanov, C. Strunk, Nature 452, 613 (2008)
Два противоположных состояния с куперовскими парами

## Slide 12
NbTiN
d = 10 nm
AlN
Si
Изображение HRTEM поперечного среза плёнки NbTiN выращенной на подложке AlN методом ALD за 240 циклов при температуре 350 0C
Высокоразрешающая просвечивающая электронная микроскопия (HRTEM) выполнена с использованием микроскопа JEOL-4000EX ЦКП ИФП СО РАН.

## Slide 13
Светлопольное изображение пленки в проекции сверху. Пленка поликристаллическая, с плотно упакованными кристаллитами и сплошная, то есть без микропор.
Дифракционная картина соответствует поликристаллической структуре
Высокоразрешающая просвечивающая электронная микроскопия (HRTEM) выполнена с использованием микроскопа JEOL-4000EX ЦКП ИФП СО РАН.

## Slide 14
Переход сверхпроводник-изолятор по беспорядку в плёнках NbTiN
M. V. Burdastyh, et al, JETP Letters 106 (11), 749-753 (2017)

## Slide 15
С помощью электронной литографии и последующего плазмохиического травления была создана квадратная решетка отверстий диаметром ~50 нм и периодом a = 100 нм для NbTiN, покрывающая площадь 50×1000 мкм2.

## Slide 16
Объемная сверхизоляция
Nature Communications 16, 4395 (2025)

## Slide 17
Объемная сверхизоляция
Nature Communications 16, 4395 (2025)

## Slide 18
3D behaviour
3D – SIS массив
Перфорированные плёнки NbTiN
Вольт-аперные зависимости

## Slide 19
Sample
Temperature
20 mK
20 mK
20 mK
85 mK
140 mK
175 mK
260 mK
340 mK
460 mK
600 mK
SIS массив.
Переход из 3D в 2D под действием света
Перфорированные плёнки NbTiN
Вольт-аперные зависимости

## Slide 20
Мотивация:
Что двигает носители заряда?
Плёнки NbTiN под действием излучения видимого спектра
Фототок

## Slide 21
Индуцированное напряжение
Nature Communications 16, 4395 (2025)
by agilent 34420a

## Slide 22
Nature Communications 16, 4395 (2025)
Разрушение полярных нематических порядков

## Slide 23
Nature Communications 16, 4395 (2025)
Разрушение полярных нематических порядков

## Slide 24
Nature Communications 16, 4395 (2025)
Разрушение полярных нематических порядков

## Slide 25
Thank you for your attention

## Slide 26
Объемная сверхизоляция
Nature Communications 16, 4395 (2025)