## Slide 1: Новые методы селекции мод шепчущей галереи в сферическом резонаторе с помощью вакуумных тонкопленочных покрытий
Х. Ризк, В.А. Симонов, В.С. Терентьев, В.Е. Федяй, А.В. Достовалов, С.А. Бабин
e-mail: SimonovVA@iae.nsk.su
Новосибирск, 2026
Институт автоматики и электрометрии СО РАН

## Slide 2: Моды шепчущей галереи

## Slide 3: Селекция мод тонкой металлической пленкой

## Slide 4: Метод селекции: одна металлическая пленка
тонкая
металлическая
пленка
TE444,444,2
Одна тонкая металлическая оболочка для селекции мод с q = 2

## Slide 5: Метод селекции: одна металлическая пленка
=5 нм
Положение пленки с точностью !
Существуют моды, имеющие узел?
q | rMe, мкм | Q | λ, нм
2 | 78.413 | 6.25·106 | 1514.392
31 | 78.7525 | 5.44·106 | 1486.617
32 | 76.9575 | 7.04·106 | 1486.616

## Slide 6: Метод селекции: одна металлическая пленка
Изменение положения узла: ~40 нм для q=2
~30,5 нм для первого q=3
~90 нм для второго q=3

## Slide 7: Метод селекции: тонкая пленка с зазором
Оптимальные параметры пленки:
= 17 - 19 мкм; = 74.78–75 мкм
В результате оптимальные значения:
  =3.5·108 – 1.5·109 ; = 80 – 103 раз; = 11.65 – 13.7 раз
Значительное подавление высших радиальных и полярных мод достигается в широком диапазоне длин волн

## Slide 8: Метод селекции: две тонких металлических пленки
Селекция основной моды
тонкие металлические пленки
TE455,455,1
TE455,451,1
зазор
TE435,435,2

## Slide 9
Метод селекции: две тонких металлических пленки
Оптимальные параметры:
=72.4мкм
Параметр | Одна пленка с зазором | Две пленки
 | 1,5·109 | 1,2·109
 | 100 | 260
 | 10 | 19

## Slide 10: Эксперимент: одна металлическая пленка
=3 нм, =1644 нм
= 2.5 mm
Плотность резонансов 1000->10
Влияние нанесения диэлектрика: Q=->

## Slide 11: Эксперимент: спектры пропускания тейпера
= 0 mm
Плотность резонансов 550->10
Для мод узлы компонент и не совпадают и поле не зануляется -> ниже в 5 раз, соотношение 2.2 дБ

## Slide 12: Эксперимент: обращение картины
Невозмущенная микросфера.
Зависимость пропускания тейпера от диаметра тейпера в точке касания с микросферой.
Без металлического слоя

## Slide 13: Почему обращается?

## Slide 14: Теоретическое описание эксперимента
 | TE необр. | TE обр. | TM обр.
 | 0.23 | 0.01 | 0.053
 | 0.88 | 0.9 | 0.98
 | 0.058 | 0.045 | 0.01
 | 0.76 | 0.87 | 0.406
, мкм | 697.58 | 678.58 | 651.44
 | 3.43 | 3.54 | 3.65
, | 577.99 | 277.99 | 1989.44
, rad | -1.09π | -1.17π | 0
Функция типа Ами позволяет хорошо описывать как обращенные, так и необращенные резонансы в спектральных профилях пропускания МСР без решения уравнения связанных мод

## Slide 15: Метод селекции: абляционные канавки на поверхности
Селекция группы мод с максимальным азимутальным индексом

## Slide 16: Эксперимент: абляционные канавки на поверхности
Снижение плотности резонансов: в 180 раз в 60 раз

## Slide 17: Зачем?
Низкая добротность не позволяет использовать в нелинейных задачах
Сенсорные применения: металлический слой открывает дополнительные возможности
Меньшие требования к юстировке
U, V
U0
U1
положение лазера

## Slide 18
Спасибо за внимание!

## Slide 19: Эксперимент 2: спектры пропускания
=2 нм, =1600 нм
= 0 mm и = 4,5 mm
Плотность резонансов 250->10
,
()
rad

## Slide 20: Почему обращается?
Taper diameter=1µm
Microsphere diameter = 10µm