## Slide 1
Шлярова Юлия Андреевна
Выявление закономерностей формирования структурно-фазовых состояний высококремнистых силуминов, упрочнённых плазмой электрического взрыва с последующей электронно-пучковой обработкой
Новокузнецк - 2026

## Slide 2
Актуальность
Конструкционные материалы с уникальными физико-механическими свойствами (например, сплавы Al-Si)
Поверхность деталей больше всего подвергается разрушению
Методы упрочнения поверхности

## Slide 3
Оборудование и методы исследования
Внешний вид установки для модификации материалов импульсным электронным пучком «Соло»
Лабораторная установка для нанесения электронно-плазменных покрытий «ЭВУ 60/10»

## Slide 4
Материал и режимы обработки
Режимы электровзрывного легирования
Масса алюминиевой фольги, мг | Масса порошка Y2O3, мг | Напряжение разряда (кВ)
58,9 | 58,9 | 2,8
Режимы электронно-пучковой обработки
Плотность энергии пучка электронов, Дж/см2 | Энергия ускоренных электронов, кэВ | Длительность импульса пучка электронов, мкс | Количество импульсов тока | Частота следования импульсов, с-1
25 | 18 | 150 | 3 | 0,3
35 |  |  |  | 
 | Al | Si | Fe | Cu | Mg | Mn | Ni | Ti | Cr | V | Zn | Pb | S
Al-15%Si | 83,54 | 15,06 | 0,24 | 0,07 | <0,001 | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,001 | 0,013 | 0,021 | <0,001 | 0,032
Al-20%Si | 78,52 | 20,28 | 1,14 | 0,072 | - | 0,015 | 0,006 | 0,006 | 0,001 | - | - | - | -

## Slide 5: Исследование изменения микротвердости силуминов Al-15%Si и Al-20%Si
Микротвердость силумина Al-15%Si
Микротвердость силумина Al-20%Si
Chart: Микротвердость, HV
| Исходное состояние | ЭВЛ | ЭВЛ+ЭПО (25 Дж/см2) | ЭВЛ+ЭПО (35 Дж/см2)
 | 157 | 600 | 570 | 450

## Slide 6: Трибологические свойства силуминов Al-15%Si и Al-20%Si
Chart: Параметр износа (k), 10-4, мм3/Н∙м
| Исходный силумин | Исходный силумин +ЭВЛ | Исходный силумин + ЭВЛ +ЭПО (25 Дж/см2) | Исходный силумин + ЭВЛ +ЭПО (35 Дж/см2)
Al-15%Si | 14 | 6.5 | 1.85 | 0.84
Al-20%Si | 8 | 2 | 5.2 | 1.2
Chart: Коэффициент трения (μ)
| Исходный силумин | Исходный силумин +ЭВЛ | Исходный силумин + ЭВЛ +ЭПО (25 Дж/см2) | Исходный силумин + ЭВЛ +ЭПО (35 Дж/см2)
Al-15%Si | 0.51 | 0.6 | 0.66 | 0.7
Al-20%Si | 0.28 | 0.44 | 0.5 | 0.6

## Slide 7: Электронно-микроскопическое изображение структуры силуминов Al-15%Si и Al-20%Si в литом состоянии
Структуры силумина
Al-20%Si в литом состоянии
Структуры силумина
Al-15%Si в литом состоянии

## Slide 8: Структура поверхности силумина Al-15%Si после комбинированной обработки (ЭВЛ+ЭПО)
Исходное состояние
После ЭВЛ
После ЭПО (25 Дж/см2)
После ЭПО (35 Дж/см2)

## Slide 9: Структура поверхности силумина Al-15%Si после комбинированной обработки (ЭВЛ+ЭПО)
Es = 25 Дж/см2
Слой 1:
Слой 2:
Слой 3:

## Slide 10: Структура поверхности силумина Al-15%Si после комбинированной обработки (ЭВЛ+ЭПО)
Es = 35 Дж/см2
(б) - Al, (в) - Ti, (г)- Si, (д) - Y, (е) - Fe

## Slide 11: Структура поверхности силумина Al-20%Si после комбинированной обработки (ЭВЛ+ЭПО)
Исходное состояние
После ЭВЛ
После ЭПО (25 Дж/см2)
После ЭПО (35 Дж/см2)

## Slide 12
Структура поверхности силумина Al-20%Si после электровзрывного легирования

## Slide 13: Структура поверхности силумина Al-20%Si после комбинированной обработки (ЭВЛ+ЭПО)
После ЭВЛ
ЭВЛ + ЭПО (ES = 25 Дж/см2)
ЭВЛ + ЭПО (ES = 35 Дж/см2)
(б) атомы титана
(в) атомы иттрия
(г) атомы кремния

## Slide 14: Структура поверхности силумина Al-20%Si после комбинированной обработки (ЭВЛ+ЭПО)

## Slide 15: Выводы
1. Электровзрывное легирование (ЭВЛ) системой Al–Y2O3 формирует на поверхности заэвтектического силумина Al–15%Si пористое многофазное покрытие толщиной до 50 мкм, содержащее фазы Al, Y2O3, YAlO3 и TiAl. Это приводит к увеличению микротвердости в ~3,5 раза и износостойкости — в 2,2 раза по сравнению с исходным состоянием.
2. Комбинированная обработка (ЭВЛ+ ЭПО при плотности энергии 25–35 Дж/см2) вызывает переплав и гомогенизацию модифицированного слоя: пористость устраняется, формируется однородная субмикро- и нанокристаллическая структура. Поверхностный слой (до 35 мкм) насыщается наночастицами оксидных и интерметаллидных фаз (Al2O3, Y2O3, TiAl, YAlO3 и др.), что обеспечивает дополнительное упрочнение.
3. В результате комбинированной обработки: микротвердость возрастает в 5,6–6,3 раза относительно исходного материала. Износостойкость повышается в 16,7 раз (параметр износа снижается с 14∙10-4 до 0,84∙10-4 мм3/Н∙м). Коэффициент трения увеличивается незначительно (с 0,51 до 0,70), что свидетельствует об устойчивом трибологическом контакте.

## Slide 16
Выводы
4. Для сплава Al–20%Si электровзрывное легирование также приводит к формированию пористого многофазного покрытия с включением интерметаллидов (TiAl3, Ti5Si3 и др.) и оксидов, что повышает микротвердость в ~3,8 раза и износостойкость – в 4 раза.
6. Электронно-пучковая обработка способствует расплавлению и выравниванию рельефа поверхности. Диффузионному перемешиванию компонентов, расширению модифицированного слоя до 70–80 мкм. Формированию в поверхностном слое высокодисперсных упрочняю-
щих фаз: алюминидов и силицидов титана и иттрия, а также оксидов.
5. Комбинированная обработка оказывает неоднозначное влияние в зависимости от режима электронно-пучкового воздействия. При Es = 25 Дж/см2 наблюдается частичное разрушение структуры: микротвердость снижается по сравнению с состоянием после электровзрывного
легирования, а износостойкость ухудшается (параметр износа увеличи вается в 2,6 раза). При Es = 35 Дж/см2 достигается оптимальный эффект: микротвердость остаётся выше исходной (~4,5 ГПа), а износостойкость возрастает в 6,7 раз по сравнению с литым состоянием.

## Slide 17
Спасибо за внимание!