## Slide 1
Сильноточный импульсный магнетронный разряд с инжекцией электронов из плазмы вакуумной дуги для осаждения покрытий и генерации ионных пучков
Черкасов Александр Алексеевич
Томск
2026
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт сильноточной электроники Сибирского отделения Российской академии наук (ИСЭ СО РАН)

## Slide 2: Магнетронное напыление
Высокое рабочее давление приводит к снижению энергии ионов и атомов!
Доля рассеянных атомов в пространстве
«мишень-подложка»
Структурная диаграмма Торнтона
р = 0,27 Pa
L = 10 см
Ar+
Влияние рабочего давления на
энергию ионов
Cu+
Примеры магнетронного напыления
Актуальность снижения рабочего давления магнетрона
Ранее недостижимая область

## Slide 3: Цель работы
Цель данной работы заключалась в реализации и комплексном исследовании сильноточного импульсного магнетронного разряда в планарной геометрии электродов с инжекцией электронов применительно к использованию данной разрядной системы для осаждения покрытий и генерации ионных пучков.

## Slide 4: Сильноточный импульсный магнетронный разряд с эмиттером электронов на основе вакуумной дуги
1- катод магнетрона
2- анод магнетрона
3- отражательный электрод
4- эмиссионная апертура
5- катод ВД разряда
6- изолятор
7- корпус магнетрона
8- водяное охлаждение
9- магнитропровод
10- магнитная система
11- изолятор
12,13- электрические вводы
Катодный узел вакуумно-дугового эмиттера
Корпус
Эмиссионная апертура
Отражатель
Мишень-катод магнетрона

## Slide 5: Влияние инжекции электронов на параметры импульсного магнетронного разряда
Осциллограммы тока магнетрона
в зависимости от рабочего давления
Осциллограммы тока магнетрона
в зависимости от тока инжекции
p=0,04 Па
p=5∙10-2 Па
Хром
Разряд с инжекцией
электронов
Разряд без
инжекции
Осциллограммы тока магнетрона
в зависимости от мощности
при низком давлении
Не рабочий режим
Напряжение горения магнетрона при снижении рабочего давления (Хром)
Самостоятельный разряд* (Iинж.=0,2А)
Разряд с инжекцией
(Iинж.=2,3А)
Не рабочий режим
Напряжение горения магнетрона при снижении рабочего давления (Медь)
Разряд с инжекцией
(Iинж.=2,3А)
Самостоятельный разряд* (Iинж.=0,2А)

## Slide 6: Влияние инжекции электронов на параметры магнетрона в области предельно низкого рабочего давления
M. V. Shandrikov, A. A. Cherkasov, E. M. Oks // Vacuum (Q1). – 2022. – Vol. 200. – P. 111056
50 %
Cu
M. V. Shandrikov, A. A. Cherkasov, at. al. // Vacuum (Q1). – 2024. – Vol. 219. – P. 112721.
Cr
Самостоятельный разряд* (Iинж.=0,2А)
Разряд с инжекцией электронов (Iинж.=2,3А)
50 %
Не рабочий режим
Cr
50 %
Cr
Разряд с инжекцией электронов (Iинж.=1,3А)
Cu
Cu
Самостоятельный разряд* (Iинж.=0,2А)
M.V. Shandrikov, A.A. Cherkasov, at. al..// Vacuum (Q1) – 2024. – Vol.228. – P. 113512
M.V. Shandrikov, A.A. Cherkasov , E.M. Oks, A.V. Vizir, Modified residual gas analyzer for measuring the ion mass-to-charge composition of a repetitively pulsed plasma // AIP Advances. – 2022. – Vol. 12. – №. 2
масс-спектрометр RGA-200
Времяпролетный спектрометр

## Slide 7: Масс-зарядовый состав ионов плазмы магнетронного разряда в режиме стабилизации тока
Материалы с высоким коэффициентом распыления (>1)
Материалы с низким коэффициентом распыления (<1)
Медь
Серебро
Цирконий
Тантал
Типичный диапазон давления HiPIMS
Многозарядные
ионы

## Slide 8: Магнетронное напыление в области предельно низкого рабочего давления в режиме стабилизации напряжения магнетрона
отслоение пленки, полученной при высоком давлении
Cu
Fe
Влияние инжекции электронов
на скорость осаждения покрытий
Магнетрон
Фотография пленок хрома,
полученных при различном рабочем давлении
0,07Па
0,27Па
0,4 Па
Медь
U
S
Хром
U
S
Снижение рабочего давления приводит к увеличению скорости осаждения покрытий
пленка, полученная при низком давлении
Снижение шероховатости покрытий при снижении рабочего давления

## Slide 9: Магнетронная разрядная система с инжекцией электронов в реактивном режиме
Совместный проект РНФ-БРФФИ (2026-2028)
Институт сильноточной
электроники СО РАН
(ИСЭ СО РАН)
(г.Томск)
Белорусский государственный
университет информатики и
радиоэлектроники
(г.Минск)
Цель проекта: совместные исследования методов реактивного магнетронного нанесения компонентных слоев в переходных режимах распыления с целью увеличения скорости нанесения и достижения параметров покрытий для получения сверхтонких пленок (например т.н. high-k диэлектриков для МОП структур).
Основные типы покрытий: Ta2O5, TiO2, ZrO2 (ɛ > 20 )
Подход №1:
магнетрон + инжекция электронов
Подход №2:
магнетрон + торцевой холловский ускоритель
Спектры масс-зарядового состава ионов и оптического излучения
Доля ионов тантала и кислорода в плазме магнетронного разряда в зависимости от расхода кислорода

## Slide 10: Влияние инжекции электронов на параметры магнетронного разряда
Режим самораспыления
(ионы металла)
Нераспыляющий режим (ионы газа)
Источник ионов металла:
Минимальный ток инжекции
Высокое напряжение
Низкое давление
Комбинированные режимы
Произвольное соотношение ионов газа и металла в широком диапазоне
Максимальный ток инжекции
Низкое напряжение
Низкое давление
Источник ионов газа:
Универсальный источник ионов газа и металла на основе магнетронного разряда с инжекцией электронов (2025 г.)

## Slide 11: Ионный источник на основе сильноточного магнетронного разряда с инжекцией электронов
Радиальное распределение плотности ионного тока
Рабочие параметры | 
Ток магнетрона | 10 ÷ 100 А
Ток эмиттера | 10 ÷ 120А
Макс. плотность ионного тока | до 20 мА/см2
Доля ионов металла | 0 ÷ 90%
Давление в области транспортировки пучка | 0,5∙10-2 ÷ 3 ∙10-2Па
Ускоряющее напряжение | 10÷30кВ

## Slide 12: Имплантация стали ВСН-5 ионами хрома (совместно с МФТИ и ИФПМ)
До имплантации
После имплантации
V. Semin, A. Cherkasov, M. Shandrikov [et al.], Corrosion Performance of Chemically Passivated and Ion Beam-Treated Austenitic–Martensitic Steel in the Marine Environment //Journal of Manufacturing and Materials Processing – 2025. – Т. 9. – №. 5. – С. 167.
Результат: увеличение коррозионной стойкости стали в 8 раз
Потенциодинамические поляризационные кривые образца стали в растворе NaCl
Масс-зарядовый состав пучка ионов из плазмы магнетронного разряда

## Slide 13: Имплантация образцов полимеров
Контактный угол смачиваемости капли воды
исходный
имплантированный
исходный
имплантированный
Контактный угол смачиваемости капли масла
Имплантационная доза, N+/см2 | Краевой угол смачиваемости, Ѳ град |  | Поверхностная энергия, мН/м |  | 
 | Вода | Глицерин | Общая | Полярная | Дисперсионная
0 | 122 | 83 | 20 | 18 | 1,5
1,25⋅1014 | 85 | – | – | – | –
2,5⋅1014 | 83 | 75 | 25 | 10 | 15
5⋅1014 | 83 | – | – | – | –
7,5⋅1014 | 79 | 68 | 26 | 4,5 | 21
3⋅1015 | 77 | 75 | 27 | 5 | 23
Имплантация фторопласта ионами хрома
Имплантация поликапролактона ионами азота (совместно с ТГУ)
Ионный состав пучка для имплантации поликапролактона
Результат: увеличение гидрофобности
и олеофбности фторопласта
Результат: увеличение гидрофильности
поликапролактона

## Slide 14: Список основных публикаций:
1) M. V. Shandrikov, A. A. Cherkasov, E. M. Oks, Parameters and ion mass-to-charge composition of a high-power impulse magnetron discharge with electron injection //Vacuum (Q1). – 2022. – Vol. 200. – P. 111056.
2) M. V. Shandrikov, A. A. Cherkasov, E. M. Oks [et al.], Low-pressure high-current pulsed magnetron discharge with electron injection from a vacuum arc plasma emitter / // Vacuum (Q1). – 2024. – Vol. 219. – P. 112721.
3) M.V. Shandrikov, A.A. Cherkasov, E.M. Oks , K.P. Savkin, Low-pressure high-current magnetron discharge with electron injection: From self-sputtering with multiply charged metal ions to non-sputtering with “pure” gas ions.// Vacuum(Q1) – 2024. – Vol.228. – P. 113512.
4) V. Semin, A. Cherkasov, M. Shandrikov [et al.], Corrosion Performance of Chemically Passivated and Ion Beam-Treated Austenitic–Martensitic Steel in the Marine Environment //Journal of Manufacturing and Materials Processing (Q2). – 2025. – Vol. 9. – №. 5. – P. 167.
5) M.V. Shandrikov, A.A. Cherkasov , E.M. Oks , A.V. Vizir, Modified residual gas analyzer for measuring the ion mass-to-charge composition of a repetitively pulsed plasma //AIP Advances. – 2022. – Vol. 12. – №. 2
6) M. V. Shandrikov, E. M. Oks, A.A. Cherkasov Special Features of Electron Injection from an Emitter Discharge Plasma into a Planar Magnetron Sputtering System //Plasma Physics Reports. – 2022. – Vol. 48. – №. 11. – P. 1333-1338
7) M. V. Shandrikov, A. A. Cherkasov, E. M. Oks High-Current Pulsed Planar Magnetron Discharge with Electron Injection //Plasma Physics Reports. – 2024. – Vol. 50. – №. 1. – P. 169-172.
8) М. В. Шандриков, А. В. Визирь, Е. М.Окс, А. А. Черкасов Сильноточный импульсный магнетронный разряд низкого давления с инжекцией электронов из вакуумной дуги // Materials. Technologies. Design. – 2023. – Т. 5. – №. 3 (13). – С. 79-89.
9) A. A. Cherkasov, A. A. E. M. Oks, K. P. Savkin, M. V. Shandrikov, Gas and Metal Ion Source Based on a High-Power Pulsed Magnetron with Electron Injection //Technical Physics Letters. – 2025. – Vol. 51. – №. 6. – P. 231-239.
10) A. A. Cherkasov et al. Time-resolved optical plasma diagnostics of the cathode region of a vacuum (gasless) magnetron sputter //High Temperature Material Processes: An International Quarterly of High-Technology Plasma Processes. – 2025. – Т. 29.

## Slide 15: Приложения
Исследования по работе были поддержаны:
Стипендией Президента Российской Федерации для аспирантов и адъюнктов (2024-2025)
2. Грантами:
РНФ № 21-19-00136
РНФ № 24-19-00031
РНФ № 25-49-10005
3. Государственным заданием ИСЭ СО РАН, проект FWRM-2021-0006
17-я международная выставка вакуумного и криогенного оборудования,
Москва, ВДНХ, 2023г.

## Slide 16: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!