## Slide 1
Физические основы методов усиления газовой чувствительности сенсоров
на основе плёнок оксида галлия
Алексей Викторович Алмаев
Доцент кафедры полупроводниковой электроники
Национальный исследовательский Томский государственный университет
Премия имени А.В. Ржанова – за работы в области физических основ и элементной базы микро- и наноэлектроники
ТОМСК - 2026

## Slide 2
Ga2O3: α, β, γ, δ и κ. Eg = 4.5 – 5.3(5.6) эВ
MOSFET и SBD для силовой электроники [1,2]
УФ солнечно-слепые детекторы [3,4]
Газовые сенсоры
ППЭ/TCO
Газовые сенсоры на основе Ga2O3:
β-Ga2O3: сенсоры для экстремальных условий; Λ-зонды и анализ выхлопных газов энергетических установок → Высокие базовые сопротивления, низкая чувствительность к газам.
Метастабильные полиморфы → неэквивалентность газочувствительных свойств металлооксидов при изменении строения и ориентации кристаллической решётки [5] → усиление газочувствительных свойств сенсоров на основе метастабильных полиморфов TiO2, In2O3 и WO3 [6,7] и гетерополиморфных структур металлооксидов [8,9]. → Газочувствительные свойства метастабильных полиморфов Ga2O3 до начала этих исследований не были изучены.
Хлоридная газофазная эпитаксия (ХГФЭ/HVPE) 2014/2015 гг.
[1] A. Almaev, V. Nikolaev, N. Yakovlev [et. al.] // Journal of Vacuum Science & Technology A. – 2024. – Vol. 42, is. 4. – P. 042802.
[2] N. N. Yakovlev, A. V. Almaev, B. O. Kushnarev [et. al.] // Crystals. – 2024. – Vol. 14. – P. 123.
[3] A. V. Almaev, V. V. Kopyev, N. N. Yakovlev [et. al.] // IEEE Sensors Journal. – 2023. – Vol. 23, is. 17. – P. 19245–19255.
[4] A. Almaev, A. Tsymbalov, B. Kushnarev [et. al.] // Journal of Semiconductors. – 2024. – Vol. 45, is. 4. – P. 042502.
[5] H. Zhai, Z. Wu, Z.i Fang // Ceramics International. – 2022. – Vol. 48, № 17. – P. 24213–24233.
[6] X. Li, L. Fu, H. Karimi-Maleh [et. al.] // Heliyon. – 2024. Vol. 10, is. 6. – P. e2774.
[7] J. Zhao, H. Wang, Y. Cai [et. al.] // ACS Sensors. – 2024. – Vol. 9, is. 4. – P. 1644–1655.
[8] H. Tang, K. Prasad, R. Sanjinés, F. Lévy // Sensors and Actuators B: Chemical. – 1995. – Vol. 26, is. 1–3. – P. 71–75.
[9] D. Mardare, N. Iftimie, D. Luca // Journal of Non-Crystalline Solids. – 2008. – Vol. 354, is. 35–39. – P. 4396–4400.
Ga2O3
M. Fleischer из компании Siemens AG:
Λ-зонды и высокотемпературные сенсоры H2 и CH4 на основе β-Ga2O3.
Высокочастотное магнетронное напыление (ВЧМН):
Тонкоплёночная технология
Требуется разработка методов модификации

## Slide 3
[10] M. Fleischer Meas. Sci. Technol. 19 (2008) 042001 (18pp)
[11] Y. Liu et al. Journal of Materials Chemistry A. – 2014. – Vol. 2. – P. 9919–9943.
Рис. 1. Процессы на поверхности Ga2O3 при адсорбции газов [10]
ΔT, °C | Механизм | Применение
800–1100 | Залечивание VO в объёме | О2 селективные сенсоры при T = 900–1100 °С
500–800 | Взаимодействие газовых молекул с дефектами на поверхности | Сенсоры О2 и восстановительных газов (H2, CO, CH4, C2H5OH)
25–900 | Хемосорбция газовых молекул | 
LD – дебаевская длина экранирования; dg – размер зерна или кристаллита;
LD = [ε0εrkВTK/(e2n0)]0,5
ε0 – электрическая постоянная;
εr – относительная диэлектрическая проницаемость;
n0 – равновесная концентрация электронов;
kВ – постоянная Больцмана;
TK – абсолютная температура;
e – элементарный заряд.
LD < dg/2 | надбарьерный механизм проводимости | пористые структуры, высокие dg/2 и n0, молекулы газов и их осколки способны проникать в границы между зёрнами
LD ≥ dg/2 | п/п, прыжковый механизм при полном истощении зёрен, мостики проводимости | Сплошные тонкие плёнки
T ≥ 600 °С | Высокие температуры
T = 250 – 450 (600) °С | Умеренные температуры
T = 25 – 250 °С | Низкие температуры

## Slide 4
Экспериментальные методы и материалы
Хлоридная газофазная эпитаксия (ХГФЭ)
Прекурсоры: Газообразные O₂ (99,998 %) и GaClₓ.
GaClₓ = газообразный HCl (99,999 %) + Ga (99,9999 %) при T = 600 °C.
Потоки HCl и O2 составляли 50 и 300 см3/мин, соответственно.
Молярное отношение потоков компонентов Ⅴ/Ⅲ составляло 4,2.
В качестве транспортного газа использовался Ar (99,998 %), 10 л/мин.
Рис. 2. Принципиальная схема ХГФЭ [12]
[12] E Ahmadi et al. J. Appl. Phys. – 2019. – Vol. 126, is. 16. – P. 160901.
[13] В.И. Николаев и др. Журнал технической физики. – 2023. – Т. 93, вып. 3. – С. 403–408.
Рис. 3. Фото экспериментального реактора [13]
Фаза | Tg, °C | Подложка | Особенности
κ-Ga2O3 | 600–630 | SI GaN/c-срез α-Al2O3 | 1,2–1,6 мкм/ч
поликристаллическая β-Ga2O3 | 1050 | c-срез α-Al2O3 | 
микрокристаллическая β-Ga2O3 | 600–630 | SI GaN/c-срез α-Al2O3 | κ-Ga2O3 + отжиг при 1000 °C в воздухе в течение 30 мин
Плёнки, выращенные при помощи ХГФЭ
Pt ВШП контакты на поверхности плёнок

## Slide 5
Высокочастотное магнетронное распыление (ВЧМН)
Тонкие плёнки β-Ga2O3:
Сапфировые подложки
Мишени:
1 Коммерчески доступная керамическая мишень Ga₂O₃ (99,99 %, Super Conductor Materials, Inc., USA)
2 Экспериментальная мишень, спрессованная из порошка Ga₂O₃ (99,995 %). Порошок прессовался в течение 3 часов под нагрузкой 60 тонн при комнатной температуре.
Распыление мишени проходило в кислородно-аргоновой плазме при nox = 56,1 ± 0,5 %.
Полное давление в камере и мощность установки составляли 7·10–3 мбар и 70 Вт, соответственно.
Подложки при нанесении плёнок специально не нагревались.
Керамическая мишень: ts = 20–24 мин, w = 150–200 нм.
Порошковая мишень: ts = 15 мин, w = 100 нм.
Нанесенные плёнки Ga₂O₃ являются аморфными. Для кристаллизации плёнок в β-Ga2O3 фазе их подвергали отжигу при Tann = 900 °С в течение 30–480 мин в атмосфере Ar или воздуха.
Рис. 4. Фото сенсоров

## Slide 6
Модификация тонких плёнок β-Ga₂O₃:
1. Совместное распыление Ga₂O₃ и Cr. m0Cr : Ga₂O₃–Cr1 при m0Cr = 13,9 мг; Ga₂O₃–Cr2 при m0Cr = 19,9 мг; Ga₂O₃–Cr3 при m0Cr = 26,4 мг; Ga₂O₃–Cr4 при m0Cr = 39,7 мг. Отжиг при Тann = 900 °C в течение 90 мин в атмосфере Ar.
2. Изготовление многослойных структур: Ga₂O₃/SiO₂, Ga₂O₃/SnO₂/Ga₂O₃/SiO₂ и SiO₂/Ga₂O₃/SnO₂/Ga₂O₃/SiO₂. Отжиг при Тann = 900 °C в течение 480 мин в атмосфере воздуха.
Рис. 5. Сенсорный чип: 1 – Сапфировая подложка; 2 – Pt электроды; 3 – Pt нагреватель на обратной стороне подложки; 4 – плёнка Ga2O3
Размер сенсорного чипа – 1,5×1,5 мм²,
Размер чувствительного элемента – 0,8×0,6 мм².
Плёнка | Ga₂O₃ | SnO₂ | SiO₂
ts , мин | 15 | 10 | 3.05
w, нм | 100 | 80 | 140
Рис. 6. Схематические изображения сколов многослойных тонкоплёночных структур
Размер сенсорного чипа – 3×3 мм²,
Размер чувствительного элемента – 1,85×1,3 мм².

## Slide 7
Сенсоры кислорода для Λ-зонда на основе микрокристаллов β-Ga2O3, полученных при термическом отжиге эпитаксиальных плёнок -Ga2O3
Задача Λ-зонда заключается в анализе состава ВГ для контроля смеси топливо/воздух
Λ = (Mair/Mfuel)m/(Mair/Mfuel)st,
где (Mair/Mfuel)m – отношение мольных долей воздуха и топлива в анализируемой смеси ВГ; (Mair/Mfuel)st – отношение мольных долей воздуха и топлива в стехиометрической смеси ВГ. (Mair/Mfuel)st = 14,7. Для Λ < 1, имеет место избыток топлива, а при Λ > 1 – избыток воздуха. При правильной работе двигателя внутреннего сгорания значение Λ = 1.
Сенсоры для Λ-зонда должны удовлетворять следующим требованиям:
Характеристики сенсоров должны быть стабильными в интервале T = 600–900 °C, что обусловлено высокими рабочими температурами Λ-зонда;
Сенсоры должны позволять измерять Λ в области максимально стехиометрического состава горючей смеси (Λ = 1);
На показания сенсоров не должны оказывать существенного влияния изменения концентраций других составляющих смеси ВГ;
Динамический диапазон сенсора Δnox должен составлять от 0 до 10 % О2;
В указанном диапазоне Δnox сенсор должен реагировать на изменение nox, соответствующее 0,01 % (100 ppm).
O2 sensors for λ-probe based on β-Ga2O3 microcrystals fabricated from к-Ga2O3 epitaxial film by thermal annealing / A. V. Almaev, N. N. Yakovlev, B. O. Kushnarev [et. al.] // Sensors and Actuators B: Chemical. – 2025. – Vol. 444, Part 1. – P. 138355.

## Slide 8
Рис. 7. РДА-спектр гетероэпитаксиальных структур Ga2O3/GaN/Al2O3, выращенных методом ХГФЭ при 630 °C: до отжига (голубая кривая); после отжига при Tann = 1000 °C в воздухе в течение 30 мин (красная кривая)
(001)κ(ε)-/(̅201) β-Ga2O3 плёнка трансформируется в однофазный массив микрокристаллов β-Ga2O3 с ориентацией (̅201).
Рис. 8. СЭМ-снимки поверхности плёнки κ(ε)-Ga2O3 до отжига (a), МК β-Ga2O3, сформированных при отжиге плёнки κ(ε)-Ga2O3 с Pt-контактами, включающий обе области (свободная поверхность плёнки, без Pt, и поверхность, покрытая Pt-контактом) (б), увеличенное изображение свободной поверхности плёнки (в)
(a)
(б)
(в)

## Slide 9
Рис. 9. Зависимости lnRN от обратной температуры (а), температурные зависимости отклика на 5 % O2 (б) для МК β-Ga2O3 в интервале T = 625–750 ºС и для МК β-Ga2O3, толстых плёнок β-Ga2O3, κ(ε)-Ga2O3 и тонких плёнок κ(ε)-Ga2O3 в более широких температурных интервалах (вставки); Температурные зависимости времен отклика и восстановления для плёнок МК β-Ga2O3 при воздействии 5 % O2 (в)
Рис. 10. Зависимости изменения базового сопротивления, сопротивления в смеси N2 + 5 % O2 и отклика на 5 % O2 при T = 650 ºС при циклическом воздействии O2 (а); Зависимости отклика МК β-Ga2O3 от концентрации O2 при T = 650 ºС и U = ±5 В (б).
(а)
(б)
(в)
(а)
(б)

## Slide 10
Значения откликов МК β-Ga2O3 на концентрации газов, близких к концентрациям в смесях ВГ, соответствующих Λ = 1
Газ | Референтная концентрация газа, % | Концентрация газа при эксперименте, % | Отклик
O2 | 1,82 | 1 | 4,8 при U = 5 В 9,2 при U = –5 В
CO2 | 12,7 | 5 | 10,8
CO | 1,82 | 2 | 3,53
NO | 0,36 | 1,25·10-3 | 7,4
CH4 | 0,25 | 0,25 | 1,9
Рис. 11. Временная зависимость сопротивления при воздействии различных концентраций О2 на МК β-Ga2O3, расположенные в атмосфере смеси, имитирующей ВГ при Λ = 1
Сенсорный механизм
Надбарьерная модель проводимости SRox = Rox/RN = exp(eVs/(kBTK))
Хемосорбция кислорода в форме О2–
Ключевая роль структурных изменений, вызванных высокотемпературным отжигом

## Slide 11
Вывод
Высокотемпературный отжиг гетероструктур κ-Ga2O3/GaN при 1000 °C в воздухе в течение 30 мин приводит к формированию массива микрокристаллов β-Ga2O3, с латеральным размером 4–12 мкм, которые в силу полиморфной трансформации и структурных изменений отличаются повышенными электропроводностью и газовой чувствительностью к O2, NO и CO2 в сравнении с эпитаксиальными плёнками κ(ε)-Ga2O3 и β-Ga2O3, а также способностью регистрировать изменение концентрации O2 в смеси, имитирующей выхлопные газы, при Λ = 1.
Almaev A.V., Yakovlev N.N., Kushnarev B.O., Nikolaev V.I., Butenko P.N., Yatsenko A.A., Sharkov M.D., Pechnikov A.I., Ankudinov A.V., Sergienko E.S., Chikiryaka A.V. O2 sensors for λ-probe based on β-Ga2O3 microcrystals fabricated from к-Ga2O3 epitaxial film by thermal annealing // Sensors and Actuators B: Chemical. 2025. V. 444, Part 1. Paper No 138355. https://doi.org/10.1016/j.snb.2025.138355

## Slide 12
Зависимость газочувствительных свойств тонких плёнок β-Ga2O3
от концентрации -Cr2O3
Рис. 12. АСМ-снимки поверхности плёнок Ga2O3 с различным содержанием Cr2O3
Серия | m0Cr, мг | dg, нм | da, нм | Ra, нм | Sf, мкм2 | Содержание Cr, масс. %
Ga2O3-Cr1 | 13,9 | 40–95 | 200–325 | 2,48 | 25,14215 | 0,04
Ga2O3-Cr2 | 19,9 | 24–83 | 270–370 | 3,06 | 25,15063 | 0,06
Ga2O3-Cr3 | 26,4 | 36–68 | 295–425 | 3,80 | 25,16669 | 0,14
Ga2O3-Cr4 | 39,7 | 42–90 | 270–400 | 2,16 | 25,13289 | 0,22
Сопоставление начальной массы кусочков Cr, размеров зёрен и агломератов, параметров микрорельефа и содержания Cr для различных серий образцов тонких плёнок β-Ga2O3
Impact of Cr2O3 additives on the gas-sensitive properties of β-Ga2O3 thin films to oxygen, hydrogen, carbon monoxide, and toluene vapors / A. V. Almaev, E. V. Chernikov, V. A. Novikov [et. al.] // Journal of Vacuum Science & Technology A. – 2021. – Vol. 39, is. 2. – P. 023405.

## Slide 13
[lgGox – lg(1 – Gox/GN)] = const – z(lgnox)
Рис. 13. Зависимости сопротивлений плёнок β-Ga2O3 в атмосфере азота от m0Cr (а); Температурные зависимости откликов сенсоров на 2 (б) и 10 (в) % O2; Температурная зависимость преобладания хемосорбированных форм О2 (г); Температурные зависимости откликов сенсоров Ga2O3-Cr на фиксированные концентрации H2 (д) и пары толуола (е).
z = 1 | O2–
z = 0,5 | O–
z = 0,25 | O2–
(а)
(б)
(в)
(г)
(д)
(е)

## Slide 14
Вывод
Совместное магнетронное распыление Ga2O3 и Cr приводит к формированию сторонней фазы α-Cr2O3 в поликристаллических тонких плёнках β-Ga2O3. Увеличение содержания Cr вызывает изменения поверхности тонких плёнок β-Ga2O3 (особенностей микрорельефа, размера зёрен, агломератов и их плотность), в результате которых изменяются преобладающая форма хемосорбированного кислорода и газочувствительные свойства плёнок. При низком содержании Cr (0,04–0,06 масс. %) в интервале T = 250–500 °С на поверхности тонкой плёнки β-Ga2O3 преобладает атомарная форма O– и усиливается чувствительность к парам толуола. Увеличение содержания Cr (до 0,14–0,22 масс. %) приводит к преобладанию молекулярного и О2– хемосорбированного кислорода на поверхности тонкой плёнки β-Ga2O3 и усилению чувствительности к O2 и Н2.
Almaev A.V., Chernikov E.V., Novikov V.V., Kushnarev B.O., Yakovlev N.N., Chuprakova E.V., Oleinik V.L., Lozinskaya A.D., Gogova D.S. Impact of Cr2O3 additives on the gas-sensitive properties of β-Ga2O3 thin films to oxygen, hydrogen, carbon monoxide, and toluene vapors // Journal of Vacuum Science & Technology A. 2021. V. 39, is. 2. Paper No 023405. https://doi.org/10.1116/6.0000723

## Slide 15
Реализация стратегий улучшения газочувствительных свойств сенсоров на основе тонкие плёнок Ga2O3, нанесённых методом магнетронного распыления
+ барьерный слой SiO2
Рис. 14. ВИМС-профили тонких плёнок Ga2O3 на сапфировой подложке (а), на сапфировой подложке со слоем SiO2 (б) и на сапфировой подложке со слоем SiO2, предварительно подвергнутым отжигу перед нанесением плёнки Ga2O3 (в)
(а)
(б)
(в)
+ Ga2O3/SnO2/Ga2O3
High-temperature CH4 sensors based on multilayer Ga2O3/SnO2/Ga2O3 thin-film structures with SiO2 barrier layers / A. V. Almaev, B. O. Kushnarev, P. A. Yunin [et. al.] // Materials Science & Engineering B. – 2026. – Vol. 332. – P. 119622.
Серия А
Серия В
Рис. 15. РДА-спектры образцов серий А и В

## Slide 16
Рис. 16. ФЭ-спектры тонкоплёночной структуры (серия В): область Si 2p и Ga 3p (а); область Ga 2p (б); область Sn 3d (в)
(а)
(б)
(в)
1 мин | SiO2
40 мин | Ga2O3+SiO2 /SiO
50 мин | SnO2+Ga2O3
70 мин | Ga2O3+ SnOx
80 мин | Ga2O3+SiO2 /SiOx
90 мин | SiO2+Ga2O3
120 мин | SiO2

## Slide 17
Рис. 17. ВИМС-спектры образцов серий А (а) и В (б)
(а)
(б)
Рис. 18.ЭДС-картирование серии B вне контакта
Рис. 19. СЭМ-снимки поверхностей образцов
dg = 20 нм
da = 60 нм
dg = 70 нм
Серия A (а)
Серия B (а)

## Slide 18
Рис. 20. Температурные зависимости откликов структур
Газ | ng, % | Серия A |  |  |  |  | Серия B |  |  |  | 
 |  | TMAX, ºC | Rb, МОм | SRMAX | tres, с | trec, с | TMAX, ºC | Rb, МОм | SRMAX | tres, с | trec, с
O2 | 5 | 450 | 72,55 | 5,55 | 32,2 | 137 | 750 | 0,13 | 6,12 | 45 | 181
H2 | 0,2 | 500 | 74,87 | 3,78 | 2,7 | 95 | 550 | 60,55 | 8,76 | 15 | 170
CH4 | 0,2 | 750 | 12,65 | 8,53 | 4,01 | 72 | 550 | 181,93 | 9,46 | 12 | 140
NH3 | 0,2 | 450 | 990 | 40,59 | 10,9 | 64,6 | 400 | 12,8·103 | 23,74 | 28 | 190
CO2 | 0,2 | 650 | 19 | 1,95 | 15 | 91 | 450 | 6,4·103 | 4,59 | 21 | 137
CO | 0,2 | 550 | 100 | 5,36 | 12 | 113 | 400 | 24,3·103 | 8,31 | 51 | 214
Газочувствительные характеристики структур серий A и B при воздействии различных газов
Рис. 21. Отклики на низкие концентрации газов при Т = TMAX

## Slide 19
Рис. 22. Зависимость сопротивления от времени при изменении концентрации CH4 (а); Зависимость отклика от концентрации CH4 (б); Изменение отклика на 500 ppm CH4 при циклическом воздействии газа (в); Зависимость отклика на 2000 ppm CH4 от длительности долговременных испытаний (г) для структур серии B при Т = 550 ºC; Зависимости отклика на 2000 ppm CH4 от относительной влажности (д) для структур серий А и B при TMAX; Зависимости отклика на 2000 ppm H2 от относительной влажности для структур серии А и B при TMAX (е)
(а)
(б)
(в)
(г)
(д)
(е)

## Slide 20
Сенсорный механизм
SiO2 – диффузионный барьер для атомов Al подложки;
Ga2O3/SnO2/Ga2O3 представляет собой композит поликристаллов β-Ga2O3 и SnO2 с высоким содержанием Si, который также формирует области аморфных фаз. Sn, в отличие от Si и Ga практически не диффундирует в слои Ga2O3, которые являются смесью Ga2O3 и SiO2.
Сенсорный эффект серии А – хемосорбционное изменение сопротивления плёнки подобно -Ga2O3
Преобладание на поверхности О2–
Высокие стабильность и газочувствительные характеристики многослойных структур, подвергнутых высокотемпературному длительному отжигу в воздухе, обеспечиваются, с одной стороны, залечиванием VO, а с другой – усилением взаимной диффузии атомов Ga, Sn и Si.
Надслой SiO2 является сплошным, аморфным, без проявления чёткого микрорельефа, каких-либо пор.
Надслой SiO2 выступает в качестве диффузионного барьера для газовых молекул.
Стратегия использования надслоя SiO2 может быть использована для повышения селективности сенсоров на основе Ga2O3 к CH4, Н2 и О2. Кроме этого, надслой SiO2 позволяет снизить эффект влияния влажности на чувствительность многослойных структур к восстановительным газам.
CH4 → CH3 + H,
CH3 + H + 4O2– → CO2 + 2H2O + 8e–.

## Slide 21
Вывод
Получение многослойных тонкоплёночных структур Ga2O3/SnO2/Ga2O3 при помощи ВЧМН с последующим высокотемпературным отжигом при температуре 900 ºС в течение 480 мин в атмосфере воздуха позволяет создать композицию поликристаллов фаз β-Ga2O3 и SnO2 со структурой касситерита, с размерами зёрен 20 и 60 нм, которая отличается высокими откликами и быстродействием при воздействии NH3 в интервале умеренных рабочих температур сенсоров, а также способностью регистрировать изменение концентрации O2 в смеси выхлопных газов двигателя внутреннего сгорания. Нанесение аморфных тонких слоёв SiO2 на сапфировую подложку и на поверхность формируемой тонкоплёночной структуры Ga2O3/SnO2/Ga2O3 с последующим высокотемпературным отжигом, позволяет ограничить диффузию атомов Al из подложки, увеличить чувствительность и селективность к воздействию CH4 в интервалах умеренных и высоких рабочих температур сенсоров, а также снизить эффект влияния влажности сенсоров на чувствительность к восстановительным газам.
Almaev A.V., Kushnarev B.O., Yunin P.A., Korusenko P.M., Yakovlev N.N., Koroleva A.V., Zhizhin E.V., Yudin N.N. High-temperature CH4 sensors based on multilayer Ga2O3/SnO2/Ga2O3 thin-film structures with SiO2 barrier layers // Materials Science & Engineering B. 2026. V. 332. Paper No 119622. https://doi.org/10.1016/j.mseb.2026.119622

## Slide 22
Установление возможности функционирования сенсоров на основе тонких плёнок β-Ga2O3 в качестве Λ-зонда в условиях выхлопа двигателя внутреннего сгорания
Стенд:
- четырехтактный ДВС Lifan 168 F-2 (Китай), мощностью примерно 4,78 кВт;
- контрольный Λ-зонд фирмы Bosсh LSU 4.9 (Германия);
- микроконтроллер широкополосного датчика Λ-зонда;
- лабораторный источник питания Maisheng MP 1560D (Китай);
- источник-измеритель Keithley 2636A (США). Выхлопная труба ДВС была удлинена на 1 м.
Рис. 23. Стенд для испытания образцов сенсорных чипов в условиях работы Λ-зондов (а); образец сенсорного чипа в корпусе Λ-зонда (б); Образцы сенсорных чипов на этапе подготовки фотолитографии и нанесения чувствительного элемента Ga2O3/SnO2/Ga2O3 (в).
Рис. 24. Временные зависимости Λ и усредненной силы тока тестового образца при измерениях в выхлопной трубе.

## Slide 23
Публикации:
Almaev A.V., Yakovlev N.N., Kushnarev B.O., Nikolaev V.I., Butenko P.N., Yatsenko A.A., Sharkov M.D., Pechnikov A.I., Ankudinov A.V., Sergienko E.S., Chikiryaka A.V. O2 sensors for λ-probe based on β-Ga2O3 microcrystals fabricated from к-Ga2O3 epitaxial film by thermal annealing // Sensors and Actuators B: Chemical. 2025. V. 444, Part 1. Paper No 138355. https://doi.org/10.1016/j.snb.2025.138355
Almaev A.V., Chernikov E.V., Novikov V.V., Kushnarev B.O., Yakovlev N.N., Chuprakova E.V., Oleinik V.L., Lozinskaya A.D., Gogova D.S. Impact of Cr2O3 additives on the gas-sensitive properties of β-Ga2O3 thin films to oxygen, hydrogen, carbon monoxide, and toluene vapors // Journal of Vacuum Science & Technology A. 2021. V. 39, is. 2. Paper No 023405. https://doi.org/10.1116/6.0000723
Almaev A.V., Kushnarev B.O., Yunin P.A., Korusenko P.M., Yakovlev N.N., Koroleva A.V., Zhizhin E.V., Yudin N.N. High-temperature CH4 sensors based on multilayer Ga2O3/SnO2/Ga2O3 thin-film structures with SiO2 barrier layers // Materials Science & Engineering B. 2026. V. 332. Paper No 119622. https://doi.org/10.1016/j.mseb.2026.119622

## Slide 24
Благодарности
Коллективу лаборатории физики профилированных кристаллов ФТИ им. А. Ф. Иоффе РАН, под руководством В. И. Николаева, ХГФЭ
П. А. Юнину, ИФМ РАН, за проведение ВИМС
П. М. Корусенко, СПбГУ, за анализ РФЭС

## Slide 25
Спасибо за внимание!
Алексей Викторович Алмаев,
Доцент кафедры полупроводниковой электроники ТГУ
almaev_alex@mail.ru, almaev.alex@mail.tsu.ru